Коллективные возбуждения в наноразмерных слоистых системах рентгеновских зеркал по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

Скрябин А.А.

Студент,2 курс бакалавриата

Южный федеральный университет, физический факультет, г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: skryabin@sfedu.ru

Периодические многослойные отражающие зеркала используются в ряде устройств оптики скользящего падения рентгеновских лучей, рентгеновской микроскопии, космической физике, диагностики плазмы, микроанализе , работающих в диапазоне длин волн от крайних ультрафиолетовых до рентгеновских лучей [1]. Для многослойных рентгеновских зеркал очень важным является изучение физических основ причин , уменьшающих коэффициент отражения. В настоящем сообщении мы ограничимся исследованием потерь в отражении при  возбуждении коллективных колебаний электронного газа в наноразмерных слоях многослойных рентгеновских зеркал.

В  работах [2,3] исследовались энергии плазмонных линий, возникающих в Mo3d, Mo4p и Si 2p спектрах возбужденных в веществе рентгеновским излучением AlKα1,2 – линии.  Наряду с молибденом веществом сильно поглощающим мягкое рентгеновское излучение является вольфрам. Поэтому являются перспективным создание  зеркал на основе вольфрама и кремния.

В настоящей работе  методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в многослойных модельных системах рентгеновских зеркал W/Si и Si/W  исследована тонкая структура плазмонных пиков в W4f и Si2p спектрах в зависимости от толщины слоя (5 Å -40Å), в котором они возникают. Показано, что для всех исследованных толщин кремния на вольфраме и вольфрама на кремнии спектры плазмонов состоят из двух компонент PLs  и PLb , относящихся к потере энергий на возбуждение колебаний электронной плазмы вдоль поверхностей, ограничивающих исследуемый верхний слой и граничащих либо с вакуумом, либо с нижележащим слоем, соответственно. Энергии плазмонов в многослойных системах рентгеновских зеркал находятся между энергиями объемных плазмонов вольфрама (25.8 эВ) и энергиями объемных плазмонов аморфного кремния (16.4 эВ). Полученные в настоящей работе зависимости энергий плазмонов от толщины исследуемого слоя обусловлены соотношением между величиной переданного плазмону момента   и толщиной слоя d , в котором возбуждается плазмон. Это означает, что в многослойной системе рентгеновских зеркал имеется ряд эффектов регулирующих  сложным и неоднозначным образом коллективные движения электронного газа, которые могут влиять на отражательную способность зеркал в мягкой  рентгеновской области.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Южного федерального университета (Внутренний грант ЮФУ на выполнение научного исследования проект  № ВнГр-07/2020-01-ИФ).

Литература

1. Виноградов А.В., Брытов И.А., Грудский А.Я., Коган М.Т., Кожевников И.В., Слемзин В.А. Зеркальная рентгеновская оптика. Ленинград, Из-во Машиностроение, Ленингр. отделение, 1989.

2. Kumar N., Kozakov A.T., Nezhdanov A.V., Smertin R.M., Polkovnikov V.N., Chkhalo N.I., Mashin A.I., Nikolskii A.N., Scrjabin A.A., Zuev S.Y.. Quantum confinement effect in nanoscale Mo/Si multilayer structure //J. Phys. Chem. C.  2020, V.124 .p. 17795–17805.

3. Kumar N., Kozakov A.T., Smertin R.M., Polkovnikov V.N., Chkhalo N.I., Nikolskii A.V., Scrjabin A.A. X-ray photoelectron studies of near surface oxidation and plasmon excitation in spatially confined bi- and tri- layers periodic multilayer mirrors // Thin Solid Films. 2021, V.717. p. 138449 (8).