Прогнозирование структуры и свойств сварных соединений

Давыдов Эльдар Александрович

Студент

Беляев Алексей Витальевич

Кандидат технических наук, доцент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: permskychel@yandex.ru, alexey-beljaev@mail.ru

В настоящее время сварка используется в промышленном производстве для получения прочных, надежных и качественных соединений. В сварном исполнении выпускаются различные по конструкции сосуды, аппараты, резервуары, нефте- и газопроводы, детали машин и приборов, судовые конструкции, автомобили, самолеты и др. Широка номенклатура свариваемых соединений в отношении материалов, толщин, а также применяемых методов и способов сварки, оборудования и т.п.

В процессе сварки плавлением детали подвергаются нагреву, который во многом определяет структуру и свойства сварного соединения. Для расчета температурных полей применяются математические модели, законы, формулы, упрощения, подробно описанные в работах [1, 2]. Существует ряд программных комплексов, позволяющие автоматизировать и визуализировать подобные расчеты на основе методов конечных элементов, например, «ANSYS», «SYSWELD», «Siemens NX» и др. Однако в ряде случаев необходимо провести и натурные эксперименты по определению температуры при сварке [3]. Для этого применяются контактные и бесконтактные методы. В первую очередь, это термокраски, термопары, термощупы и другие датчики температуры в различном конструктивном исполнении в паре с аналогово-цифровыми преобразователями, например, проекты «Arduino». Также можно использовать бесконтактные приборы и средства, например, инфракрасные термометры, пирометры, тепловизоры и др. Наиболее рациональным считается подход к определению температуры при сварке, когда применяются как расчетные, так и экспериментальные методы.

Отметим, что подобные исследования необходимы, например, для анализа изменения температуры в сварном соединении при определении ширины зоны термического влияния, скоростей охлаждения различных участков и др. Также это позволяет оптимально выбрать параметры режима сварки, позволяющие практически полностью исключить вероятность появления нежелательных дефектов, например, горячих трещин, а также возникновение высокого уровня напряжений и деформаций при сварке, термической обработки соединений и т.п. Анализ распределения температурных полей для предельного состояния позволяет спрогнозировать структуру, полученную при охлаждении после сварки, путем совместного исследования диаграмм состояния металлических материалов и изотерм на соответствующих участках.

Одним из других способов прогнозирования свойств сварных соединений является фрактальный анализ цифровых снимков микроструктуры. Используя ряд программных продуктов, можно анализировать параметры однородности, упорядоченности структуры, а также установить их связи с механическими характеристиками, например, твердостью или прочностью отдельных участков.

Таким образом, расчетно-экспериментальные методы определения температурных полей применяются при анализе сварочных процессов, отработке параметров режима сварки, моделировании структуры сварных соединений и в других прикладных задачах. В дополнение к ним фрактальный анализ микроструктур, позволяет повысить точность прогнозирования свойств на различных участках сварного соединения, заменить натурные испытания на их компьютерный анализ и автоматизировать их.

Литература

1. Волченко В.Н., Винокуров В.М. и др. Теория сварочных процессов. М.: Высшая школа, 1988.

2. Коновалов А.В., Куркин А.С., Неровный Э.Л., Якушин Б.Ф. Теория сварочных процессов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.

3.	Shveyov A.I., Shveyova T.V., Galimov E.R., Sharafutdinova E.E., Belyaev A.V., Sirotkina L.V. Method of predicting of hardness of welded joints // International Journal of Applied Engineering Research. 2016, №11(3). p. 1603-1608.