Особенности гидротермального роста наноразмерного полупроводникового иерархически организованного покрытия Co3O4

Бочарова В.А.1,2,Симоненко Т.Л.1, Горобцов Ф.Ю.1, Симоненко Н.П.1, Мурадова А.Г.2, Симоненко Е.П.1, Севастьянов В.Г.1, Кузнецов Н.Т.1

Студент, 3 курс бакалавриата

1Лаборатория химии лёгких элементов и кластеров ИОНХ РАН

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологий ИМСЭН-ИФХ, Москва, Россия

E–mail: Valentina_2000@bk.ru

Разработка новых технологий генерации и хранения энергии на сегодняшний день является важной и актуальной задачей энергетики в свете ежегодно растущей потребности человечества в электроэнергии в связи с экспоненциальным развитием промышленного сектора, ограниченности запасов полезных ископаемых, а также ухудшающейся общемировой экологической обстановки. Одним из наиболее перспективных типов устройств накопления электроэнергии являются суперконденсаторы, характеризующиеся высокой скоростью заряда-разряда даже при отрицательных температурах, что даёт им значительное преимущество перед литий-ионными аккумуляторами, а также высокую удельную мощность и циклическую стабильность. Эффективность данных устройств напрямую зависит от химического состава и микроструктуры материалов их электродов. Среди возможных кандидатов на роль электродных компонентов для суперконденсаторов оксиды переходных металлов, в частностиCo3O4,вызывают наибольший интерес, т.к. характеризуются переменными степенями окисления и могут активно участвовать в протекании фарадеевских реакций, обеспечивая возможность дополнительного накопления заряда в составе суперконденсаторов с псевдоемкостным эффектом [1]. Наиболее удобным методом синтеза, позволяющим осуществлять контролируемое формирование иерархически организованных наноструктур с заданной морфологией и размером частиц, тем самым управляя их функциональными (в частности, электрофизическими) характеристиками, является гидротермальный метод [2]. В данной работе исследован процесс гидротермального роста иерархически организованных покрытий оксида кобальта(II,III) на поверхности поликристаллических Al2O3-подложек. С помощью ИК-спектроскопии диффузного отражения, рентгенофазового и энергодисперсионного элементного микроанализа подтверждено получение покрытия целевого состава, не содержащего кристаллических примесей. С использованием растровой электронной и сканирующей зондовой микроскопии изучены микроструктурные характеристики полученных покрытий. Показано, что они состоят из нанолистов Co3O4, организованных перпендикулярно к поверхности подложки. С использованием методов сканирующей емкостной и Кельвин-зондовой силовой микроскопии оценены локальные электрофизические характеристики полученного оксидного покрытия (оценена величина работы выхода электрона с поверхности плёнки, значение ёмкости), построены карты распределения поверхностного потенциала и емкостного контраста по поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым учёным и аспирантам (проект СП-2407.2019.1).

Литература

1. Simonenko, T.L., SimonenkoN.P., Gorobtsov, Ph.Yu., etal. Pen plotter printing of Co3O4 thin films: features of themicrostructure, optical, electrophysical and gas-sensing properties // Journal of Alloys and Compounds. 2020, 832, 154957.

2. Simonenko, T.L., Bocharova, V.A., Gorobtsov, Ph.Yu., et al. Features of Hydrothermal Growth of Hierarchical Co3O4 Coatings on Al2O3 Substrates // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2020, 65(9).p. 1304–1311.