Разработка композитных покрытий с добавлением TiO2 для фотокаталитического разложения отдельных представителей ПАУ

Татаринов Д.А., Сокольникова С.Р.

Студенты

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

E-mail: dan.tatarinov@mail.ru

Одним из актуальных направлений в современном материаловедении является изучение прикладных применений диоксида титана (TiO2), в частности, из-за его фотокаталитических свойств. Процесс разложения загрязнителей, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), SO2, NO2, происходит благодаря фотокатализу под воздействием светового излучения [1-2]. На сегодняшний день одними из самых опасных и наиболее распространенных в окружающей среде экотоксикантов являются вещества группы ПАУ. Повышенные содержания ПАУ, связанные, в основном, с источниками антропогенного происхождения, регулярно фиксируются в крупных городских агломерациях [3]. В связи с этим актуальным представляется разработка композитных покрытий для ускорения процесса разложения ПАУ с возможностью их прикладного применения в строительной индустрии.

В настоящем исследовании были разработаны композитные покрытия с добавлением фотокаталитической добавки TiO2  (ОСЧ 7-3, Промхим, Россия). В качестве основ для данных материалов использовались водно-дисперсионный состав на основе акриловых сополимеров (ПрофиЛюкс, Россия) и силикат натрия (ГОСТ 13078-81 ХимТоргПроект, Россия). Были приготовлены образцы композитных покрытий с использованием в качестве твердой основы предметного стекла размерами 20 х 10 мм, при этом содержание TiO2 на см2 поверхности покрытия составляло 5 и 10 мг. Для изучения процесса влияния полученных композитов на фотокаталитическое разложение экотоксикантов был выбран пирен (Fluka, Германия) в качестве представителя ПАУ. Водный раствор анионного поверхностно-активного вещества - натрия диоктилсульфосукцината в концентрации 0,1 М применялся для экстракции пирена (Cпирена=10-6 М). Затем образцы композитных покрытий погружались в приготовленные растворы и  подвергались облучению УФ-лампой Camelion, P=26 Вт в диапазоне длин волн 365-395 нм в течение 60 мин.

После УФ обработки было установлено с помощью люминесцентного анализа растворов, что концентрация пирена уменьшается за счет протекающих фотокаталитических реакций. В результате проведенной серии экспериментов за 60 мин концентрация пирена снизилась на 25% для покрытия на основе акриловых сополимеров и на 18% для покрытий на основе силиката натрия по сравнению с контрольными образцами без добавления TiO2. Это подтверждает целесообразность применения TiO2 в качестве фотокаталитической добавки для композитных покрытий. Преимуществом разработанных покрытий является меньший расход TiO2 при сохранении фотокаталитических свойств по сравнению с методом введения TiO2 непосредственно в объем строительных материалов.

Литература

- Haider A.J., Jameel Z.N., Al-Hussaini I.H. Review on: Titanium Dioxide Applications // Energy Procedia. 2019. Vol. 157. P. 17–29.

- Qin Z.B., Zhang W.T., Qian G.P., Wu X.L., Li Y., The effects of different ways of adding nano-TiO2 to concrete on the degradation performance of NO2 // Mater. Res. Innov. №19, 2015, 110-154.

- Hussein I. Abdel-Shafy, Mona S. M. Mansour / A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation // Egyptian Journal of Petroleum Volume 25, Issue 1 March 2016 P. 107- 123.