Исследование каталитической активности мезопористого железо-замещенного гидроксиапатита

Донская Н.О.1

Студентка 2 курса магистратуры

1 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

E–mail: nadyadonskaya89@gmail.com

Гидроксиапатит (ГА) широко известен в качестве биоматериала, используемого для залечивания костных дефектов [1]. Но этот материал уникален тем, что его строение предполагает возможность замещения, как по катиону, так и по аниону. Эти замещения ведут к структурным изменениям решетки из-за разного размера заряда ионов, которые в свою очередь помогают контролировать селективность, каталитическую активность, а также стабильность в различных реакциях [2]. И последние исследования показали, что гидроксиапатит пригоден для использования в качестве катализатора, подложки для катализатора и адсорбента.

В начале было синтезировано несколько видов порошков ГА с различным содержанием железа методом осаждения из растворов. Далее растворы подверглись старению в течение 21 суток для кристаллизации осадка, затем были отфильтрованы, высушены, а также прокалены при 600 ̊С для проведения дальнейших исследований.

Результаты РФА показали, что порошок является однофазным, введение железа привело к снижению кристалличности. Также наблюдается изменение параметров решетки что связано с различным ионным радиусом Fe3+ и Ca2+.

Анализ каталитической активности проводился методом газоадсорбционной хроматографии в модельной смеси додекана. Наибольшую активность показал порошок, содержащий 10 мол.% Fe. При повышении содержания этих ионов каталитическая активность снижается, увеличивается время реакции конверсии ДБТ.

Таким образом, данные исследования подтверждают теорию о том, что гидроксиапатит является многофункциональным материалом, который можно использовать в различных областях.

Работа выполнена при поддержке РНФ №20-79-00331 «Разработка каталитических систем на основе нанодисперсного гидроксиапатита и железо-замещенного гидроксиапатита для окисления серосодержащих соединений в нефтепродуктах».

Литература

1. Северин А. В., Панкратов Д. А. Синтез наногидроксиапатита в присутствии ионов железа(III) // Журнал неорганической химии. – 2016. – Т. 61 – № 3.

2. AS Khan, AA Chaudhry: Handbook of Ionic Substituted Hydroxyapatites // Woodhead Publishing: 2019.