Получение фотонно-кристаллических структур на основе анодного оксида титана

Белокозенко М.А.1, Кушнир С.Е.1,2, Саполетова Н.А.2, Напольский К.С.1,2

Студент 1 курса магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: margarita.belokozenko@yandex.ru

Фотонные кристаллы (ФК) представляют собой материалы, характеризующиеся периодическим изменением показателя преломления на масштабах, сопоставимых с длиной волны света. В таких структурах наблюдается эффект «медленных фотонов», заключающийся в распространении света с пониженной групповой скоростью вблизи краёв фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ). Этот эффект обеспечивает более сильное взаимодействие света с веществом, что позволяет использовать ФК для широкого спектра фотокаталитических применений. Среди многочисленных подходов к получению одномерных ФК на основе диоксида титана выделяется режим анодирования с модуляцией напряжения от заряда анодирования (U(Q)) [1], который позволяет получать высококачественные ФК с положением ФЗЗ в широком диапазоне длин волн. Этот подход является перспективным для создания структур с заданными оптическими характеристиками, а также позволяет создавать более сложные периодические структуры, например, оптические микрорезонаторы и фотонно-кристаллические гетероструктуры.

Целью данной работы является разработка методики получения ФК и оптических микрорезонаторов на основе закристаллизованных плёнок анодного оксида титана (АОТ) с высокими значениями интенсивности отражения в области ФЗЗ и коэффициента добротности (в случае оптического микрорезонатора).

Получение ФК на основе АОТ осуществляли в электролите на основе этиленгликоля, содержащем 0,09 M NH4F, 0,09 M CH3COONH4 и 1,2 M H2O, используя ступенчатый профиль [2] анодирования U(Q). Установлено, что приложение постоянного напряжения в диапазоне 50-70 В к полученным ФК в электролите анодирования приводит к сдвигу положения ФЗЗ в диапазоне длин волн 718-965 нм и увеличению интенсивности максимума отражения в области ФЗЗ от 25 до 64 %. Пористость полученных образцов варьировалась от 25 до 80 %, а показатель преломления стенок пор от 1,71 до 1,95 в зависимости от времени и величины прикладываемого напряжения. Введение дефекта в профиль анодирования (сдвиг фазы прямоугольной волны на π после 10 периодов) приводит к появлению минимума пропускания (на длине волны 723 нм) в области максимума отражения ФК. Такой вид спектра отражения подтверждает формирование структуры оптического микрорезонатора на основе АОТ. Коэффициент добротности полученного микрорезонатора (отношение длины волны к полуширине резонансного пика) составил 10,6.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00946.

Литература

1. Sapoletova, N.A., Kushnir, S.E., Napolskii, K.S. Anodic titanium oxide photonic crystals prepared by novel cyclic anodizing with voltage versus charge modulation // Electrochemistry Communications, 2018, № 91, P. 5–9.

2. Sadykov, A.I., Kushnir, S.E., Sapoletova, N.A., Ivanov, V.K., Napolskii, K.S. Anodic titania photonic crystals with high reflectance within photonic band gap via pore shape engineering // Scripta Materialia, 2020, № 178, P. 13–17.