Исследование изменения свойств C-Fe-Co наноматериалов на основе ИК-пиролизированного хитозана в зависимости от температуры отжига

Биндюг Д.В.,1 Васильев А.А.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Москва, Россия

2Российская академия наук, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева,

Москва, Россия

E–mail: denis-bindyug@yandex.ru

В настоящее время значительная часть исследователей делает упор на изучение свойств наночастиц; в частности, много внимания уделяется каталитическим свойствам, так как практика показала, что активность наноразмерных катализаторов проявляется гораздо сильнее по сравнению с аналогами более крупных размеров. Каталитические свойства определяются и, соответственно, регулируются различными факторами, среди которых можно отметить химический состав металлических частиц, тип решетки, степень её дефектности, форму, размеры и морфологию самих частиц. Одними из самых распространенных и недорогих металлов-катализаторов являются кобальт и железо [1].

Целью работы является получение металл-углеродных нанокомпозитов C-Fe-Co на основе ИК‒пиролизованного хитозана и изучение зависимости их фазообразования, морфологии и дисперсности от температуры отжига.

Суть метода ИК-пиролиза, с помощью которого были получены образцы, заключается в карбонизации хитозана с образованием графитоподобной структуры и восстановлении металла под действием ИК-излучения. Для активации поверхности углеродной матрицы при отжиге хитозана полимер был пропитан щелочью. Получены образцы с исходным содержанием металлов по отношению к массе полимера, равным 10 % с мольным соотношением Fe : Co = 1 : 1, мольное соотношение углерода и использовавшейся щелочи C: KOH = 3 : 1 и температурой отжига 500, 600, 700 и 800 ºС.

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ подтвердил, что элементный состав образцов близок к заданному, то есть Fe – Co 1 : 1; элементы распределены по объему равномерно.

Рентгенофазовый анализ показал существование во всех образцах ОЦК фазы Fe-Co в виде твердого раствора с содержанием 52 массовых долей, % Co, и параметром решетки, равным 0,2854 нм. Содержание твердого раствора было определено по зависимости параметра решетки от содержания кобальта в твердом растворе FeCo, основанной на экспериментальных данных [2]. Средний размер ОКР в образцах составил от 5 до 19 нм. Также в образцах с температурой отжига 700 и 800 ºС была обнаружена графитоподобная фаза углерода. Степень графитации была определена исходя из межплоскостного расстояния и составила, соответственно, 23 и 44 % [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «УМНИК» (Фонда содействия инновациям) (договор от 19 декабря 2019 г. № 14906ГУ/2019).

Литература

1. Vasilev A.A., Efimov M.N., Bondarenko G.B. et al. Fe–Co alloy nanoparticles supported on IR pyrolyzed chitosan as catalyst for Fischer-Tropsch synthesis // Chemical Physics Letters. 2019, V. 730. p. 8–13.

2. Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Структура и свойства металлов и сплавов: Справочник – Киев: Наукова думка, 1986. – С. 224.

3. Кошелев Ю.И. Определение свободной поверхностной энергии углеродных материалов методом "сравнения" // 2-я Международная конференция по композитам: Тез. докл., 20-22 сентября 1994 г. – М., 1994. – С. 237-238.