Световозвращающие материалы

Ногуманов Реназ Илшатович

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,

институт авиации, наземной техники и энергетики,

кафедра материаловедения, сварки и производственной безопасности, Казань, Россия

E-mail: sqrt148@gmail.com

Световозвращающие материалы (СВМ) – это материалы, способные обратно возвращать падающий на них световой поток. СВМ нашли широкое применение в различных областях современной техники в виде пленок и покрытий для всевозможных конструкций и изделий. Данные материалы используются в автомобильной маркировке, оборудовании специального назначения (мостовые краны, разделительные полосы автомобильных дорог, указатели дорожного движения, системы лазерного позиционирования в механической и аэрокосмической индустрии и т.д.) [1].

Главной задачей при разработке световозвращающих материалов для различных структур является формирование определенной геометрии элементов микрорельефа поверхности, обеспечивающей заданные отражательные свойства, которые определяются следующими параметрами: структурные и оптические свойства покрытий и пленок, длиной волны зондирующего излучения и др.

При исследовании СВМ нужно учитывать ярко выраженное влияние топографии их поверхности на изменение оптических свойств. Оптические свойства световозвращающих материалов зависят от природы, геометрических параметров, порядка, количества наполнителей, а также от других факторов [2]. При формировании СВМ с использованием дисперсных наполнителей могут возникать процессы флокуляции и коагуляции частиц, что приводит к изменению распределения частиц по высоте в слое покрытия, который влияет на рельеф поверхности. Изменение рельефа поверхности СВМ может быть достигнуто за счет использования различных типов отражателей, изменения геометрии и целостности их упаковки, а также уровня наполнения.

Различают сферические и угловые (призматические) отражатели, равномерно распределенные в слое полимера. Сферические отражатели отличаются большим количеством преломлений и низким коэффициентом световозвращения, а в случае призматических отражателей число преломлений меньше и выше точность направления падающего света.

Для повышения параметров световозвращающих покрытий необходимо разрабатывать новые композиции и совершенствовать технологии получения дисперсно-наполненных материалов из различных структур в виде покрытий с повышенными технологическими и эксплуатационными свойствами.

Литература

1. Галимов Э.Р., Зверев Э.В, Тукбаев Э.Е., Галимова Н.Я., Курынцев С.В., Мухин А.М. Полимерные порошковые покрытия специального назначения. – Казань: Офсет Сервис, 2012. – 164 с.

2. Светоотражающие пленки: http://amt-team.ru/svetovozvraschayuschie_plenki