Синтез,  парциальные электропроводности и их энергии активации сложного оксида BaZr1-xYxO3-δ (x=0.1, 0.2)

Закирьянов П.О., Иванов И. Л., Цветков Д. С., Зуев А. Ю.
Студент, 4 курс бакалавра

Уральский федеральный университет

620002, г. Екатеринбург, Россия

E–mail: sub.petr.zakurianov@gmail.com

Благодаря допированию сложных оксидов другими металлами, можно добиться от материала проявления специфических свойств, иногда радикально отличающихся от свойств вещества базового состава. Такие модифицированные оксиды могут использоваться в топливных элементах  как протонные проводники [1].

Цель данной исследовательской работы состоит в измерении общей электропроводности, вычислении парциальных электропроводностей и их энергии активации сложных оксидов состава BaZr1-xYxO3-δ (x=0.1, 0.2).

Поликристаллические образцы BaZr1-xYxO3-δ (x=0.1, 0.2) были синтезированы путем пиролиза смеси соответствующих оксидов, полученных термическим разложением [2] нитратов бария, циркония и иттрия, взятых, в соответствующих стехиометрии целевого сложного оксида, количествах.

Стехиометрия соединения была достигнута в жидкой фазе, из сухих навесок карбоната бария, оксида иттрия и раствора нитрата циркония. Исходные сухие вещества были предварительно прокалены и получены в своих устойчивых модификациях с постоянным составом. Пиролиз образцов производился в алундовых тиглях при 600℃. После чего отжигались при 900℃, 1100℃ и повторно при 1100℃ с перетираниями в этаноле, между отжигами. Впоследствии образцы были подвергнуты рентгенофазовому анализу, который показал, что полученные соединения сохраняют базовую пространственную группу не допированного BaZrO3 (Pm3m). После чего, образцы, были спрессованы в таблетки и  помещены на подложке из оксида алюминия в печь при 1600 °С на 8 часов. Общая электропроводность измерена четырехконтактынм методом на постоянном токе в установке с регулируемым составом атмосферы по кислороду и водяному пару.

Литература

1. K.H. Ryu, S.M. Haile: Chemical stability and proton conductivity of doped BaCeO3–BaZrO3 solid solutions // Solid State Ionics. 1999, V. 125. № 1–4. p. 355–367.

2. Ю.Г. Лягаева, Д.А. Медведев, А.К. Демин, Т.В. Ярославцева, С.В. Плаксин, Н.М. Поротникова. Особенности получения плотной керамики на основе цирконата бария // Физика и техника полупроводников. 2014, T.48, №.10, с.1388-1393.