Гидрофильные свойства пористого кремния, полученного химически 
при воздействии γ-лучами in situ

Удовенко А.В, Моргачев Д.И.

Студент

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт физики, Саратов, Россия

е-mail: ana_udovenko@mail.ru

Пористый кремний (ПК) является наиболее перспективным материалом современной микро-, нано- и оптоэлектроники благодаря своим уникальным свойствам [1,2]. ПК получается металл-стимулированным химическим травлением кремния в растворах плавиковой кислоты. В значительной мере его параметры будут зависеть от условий получения. Характерной чертой пористого кремния является суммарная площадь его внутренней поверхности.

Формирование нанопористых структур Si проводилось на необлученных и облученных малыми дозами γ-квантов подложках. Подложки обрабатывались тормозным ускорителем электронов бетатрона СГУ при максимальной энергии Ee=25МэВ. Исследуемые структуры получали металл-стимулированным химическим травлением (ЕЕ) при облучении in situ тормозным γ-излучением при энергии электронов 6МэВ. Метод ЕЕ основан на замещении кремния при восстановлениина поверхности подложки кремния [3]. Целью данной работы являлось исследование краевого угла смачивания поверхности пористого кремния. При исследовании смачивания поверхности водой применялся прецизионный оптический тенсиометр Theta Lite Optical Tensiometr TL 100, позволяющий в режиме реального времени проводить динамические измерения угла смачивания методом висячей капли [4]. Основными компонентами установки являются катетометр, измерительная ячейка и устройство освещения, обеспечивающее контрастность изображения падения капли и исследуемой поверхности.

Исследование проводилось для трех групп образцов: 1 - необлученная подложка, 2 - облученная подложка 30кР, 3 - облученная подложка 40кР. Пористый кремний получался на подложках в течении 20 минут при одновременном воздействии γ-квантов (in situ). Доза облучения in situ для всех групп составила 8кР. Проведенные исследования краевого угла смачивания представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость угла смачивания поверхности ПК

Для образцов, полученных на облученных подложках имеют больший краевой угол смачивания по сравнению с образцами, полученных на необлученной подложке, что свидетельствует об упорядочении поверхности и уменьшении шероховатости исследуемых структур пористого кремния.

Литература

- Биленко, Д.И., Белобровая, О.Я., Галушка, В.В., Карсакова, Я.Д, Мельникова, Т.Е., Мысенко, И.Б., Полянская, В.П., Терин, Д.В. Влияние воды и биологически активной среды на различные модификации кремния // ФТП, 2015. – Т. 49, вып. 3. – с. 336-341.

- Gonchar, K.A., Osminkina, L.A., Galkin, R.A., Gongalsky, M.B., Marshov, V.S., Timoshenko, V.Yu, Kulmas, M.N., Solovyev, V.V., Kudryavtsev, A.A., Sivakov, V.A. Growth, Structure and Optical Properties of Silicon Nanowires Formed by Metal-Assisted Chemical Etching // Izv. American Scientific Publishers, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2012, №6(7). p. 602–606.

- Belobrovaya, O.Ya., Galushka, V.V., Ismailova, V.S., Polyanskaya, V.P., Sidorov, V.I., Terin, D.V., Mashkov, A.A. Effect of Small Doses of Gamma Radiation on the Optical Properties of Nanostructured Silicon Obtained by Metal-Stimulated Chemical Etching in situ // Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, №20(4). p. 288–298.

- www.biolinscientific.com (Biolin Scientific).