Исследование биоактивности и фитотоксичности гидрогелей разного состава

Чехова Анастасия Сергеевна

Студент

Южный федеральный университет

Научно-исследовательский институт физической и органической химии, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: tchehova.anastasia@yandex.ru

Контролируемая доставка лекарственного средства может обеспечить улучшенные методы регенерации кости [2]. Локальная доставка лекарств может не только повысить их эффективность, но и снизить токсичность для всего организма. Препараты для лечения направлены либо на всю скелетную систему, либо на определенный тип клеток. Большинство лекарств имеют сродство к гидроксиапатиту, основному компоненту костного матрикса, который включает высокую концентрацию катионов Ca2+ [3]. Локальные системы доставки лекарств могут включать синтетические и/или биологические компоненты, включая белки и бисфосфонаты. Эффективная доставка лекарств для лечения заболеваний костей оказывает значительное влияние на лечение инфекционных заболеваний (остеоартрит, остеомиелит и т. д.), остеопороза и метаболической скелетной дисплазии [1].

Целью данной работы является получение и изучение биокомпозитов поливинилпирролидона разной молекулярной массы с купровитом для локальных систем доставки лекарств. Для выполнения этих целей были поставлены следующие задачи: 1) Синтез композитов состава ПВП–твин80–ГАП и алендронат–ПВП–твин80–ГАП 2) Исследование физических и химических свойств. Купровит был синтезирован из солей и оксидов в расплаве.

Для исследования биоактивности в лаборатории in vitro используется методика, основанная на изучении деградации/резорбции в модельных жидкостях. Нами был проведен ряд опытов по изучению поведения материалов в солевом растворе Хэнкса в течение месяца. В результате было установлено, что кальций достаточно быстро извлекается из купровита и в системе наступает равновесие, так как концентрация в течение последних двух недель не изменялась. При этом образцы обладают биоактивностью, на что указывает появление фазы со структурой гидроксиапатита на рентгенограмме продуктов

Также в работе была проведена оценка фитотоксичности новых композитов и их отдельных компонентов на примере бобов Мунга [4]. На основе полученных данных композит с низкомолекулярным ПВП оказался более фитотоксичным и практически полностью подавил рост бобов в отличие от высокомолекулярного. Следовательно, именно последний рекомендован для использования в системах доставки лекарств с клетками и генами растений.

Список литературы

1. Stapleton M. Development of bone targeting drugs / Stapleton M., Sawamoto K., Alméciga-Díaz C.J., Mackenzie W.G., Mason R.W., Orii T., Tomatsu S. // International Journal of Molecular Sciences – 2017. – Т. 18 – № 7 – С.1–15.

2. Hirabayashi H. Bone-Specific Drug Delivery Systems Approaches via Chemical Modification of / Hirabayashi H., Fujisaki J. // Clinical Pharmacokinetics – 2003. – Т. 42 – № 15 – С.1319–1330.

3. Farr J.N. Skeletal changes through the lifespan—from growth to senescence / Farr J.N., Khosla S. // Nature Reviews Endocrinology – 2015. – Т. 11 – С.513.

4. Ross S.S. Using Mung Beans as a Simple, Informative Means To Evaluate the Phytotoxicity of Engineered Nanomaterials and Introduce the Concept of Nanophytotoxicity to Undergraduate Students / Ross S.S., Owen M.J., Pedersen B.P., Liu G., Miller W.J.W. // Journal of Chemical Education – 2016. – Т. 93 – № 8 – С.1428–1433.