Изучение физико-механических характеристик полученной методом электронно-лучевой печати аустенитной стали AISI 308LSi

Рыгин А.В.

Аспирант, 4 года обучения

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет

Инженерная школа новых производственных технологий, Томск, Россия

E–mail: avr7@tpu.ru

Аддитивные технологии обладают широкой областью применения в различных отраслях промышленности. Заметно увеличение потребления изделий, получаемых методами 3D-печати металлических изделий, в автомобилестроении, здравоохранении, космической и других наукоемких отраслях. Снижение трудоемкости технологических операций посредством внедрения аддитивных методов изготовления и, как следствие, оптимизация затрат на производство изделий является одним из ключевых направлений научно-технических исследований [1].

На базе Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) разработана установка электронно-лучевого сплавления (Electron Beam Melting или EBM), позволяющая изготавливать изделия различной функциональной направленности из металлической проволоки различных марок в вакуумной среде [2].

Направленность температурного градиента от изделия к подложке приводит к формированию анизотропной структуры. Эпитаксиальный рост кристаллитов первого и последующих слоев образует столбчатую крупнозернистую структуру, ориентированную в направлении выращивания. Следовательно, неоднородность структуры оказывает влияние на физико-механические характеристики (твердость, предел прочности, модуль упругости и др.) и функциональные свойства (износостойкость, сопротивление коррозии и усталостному разрушению) изделий и материалов в зависимости от взаимной ориентации структуры и проводимых испытаний.

Целью настоящей работы поставлены задачи по изучению фазового состава, структурных особенностей и физико-механических характеристик, полученных методом электронно-лучевого сплавления сталей аустенитного класса.

Методом оптической микроскопии определены структурные особенности полученных методом EBM образцов аустенитной стали AISI 308LSi. Структура обладает ярко выраженной столбчатой крупнокристаллической структурой в вертикальном направлении – вдоль построения образца.

Проведены исследования по изменению твердости методами микро- и наноиндентирования с целью определения влияния термического воздействия (температурного градиента) в выращиваемом образце по мере удаления наплавляемых слоев от предварительно разогретой электронным лучом подложки.

Литература

1. DebRoy, T., Mukherjee, T., Wei, H.L. et al. Metallurgy, mechanistic models and machine learning in metal printing // Nature Reviews Materials. 2021, Vol. 6, p. 48–68.

2. Fedorov V. V., Klimenov V. A., Batranin A. V., and Ranga P. Development of electron-beam equipment and technology for additive layer-wise wire cladding // AIP Conference Proceedings. 2019, Vol. 2167, № 020097.

3. Makarov A.V., Kuznetsov V.P., Sirosh V.A., Volkova E.G., Skorynina P.A., Merkushev A.G., Structural and micromechanical properties of 316L stainless steel produced by selective laser melting // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, Vol. 1008, № 012005.

4. Marina Yu. Panchenko, Galina G. Maier, Valentina A. Moskvina, Evgenii V. Melnikov, Sergey V. Astafurov, Valery E. Rubtsov, Evgenii A. Kolubaev, and Elena G. Astafurova, Microstructural Inhomogeneity of Phase Composition and Grain Structure in Electron Beam Wire-Feed Additive Manufactured AISI 304 Stainless Steel // AIP Conference Proceedings. 2019, Vol. 2167, № 020261.