Фотонно-плазмонные пленки на основе композитных микросфер SiO2/Au

Ашуров М.С.

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, г. Москва, Россия

E-mail: ashurov@inorg.chem.msu.ru

В последние годы трехмерные (3D) металлические (Au и Ag) фотонные кристаллы (ФК) привлекали широкое внимание из‐за особенностей ФК (большая площадь поверхности и способность модулировать свет) и эффекта плазмонного усиления благородных металлов [1]. Поскольку свойства наноструктур зависят от их размера и формы, то для их синтеза необходимо использовать эффектные стратегии. Гибридные микрочастицы имеют широкий спектр применения: фотокатализаторы, сепарационная диагностика, микро-суперконденсаторы и солнечные элементы. Также недавно было продемонстрировано новое применение композитных микрочастиц SiO2/Ag для получения фотонных кристаллов на их основе [2]. Такие фотонно-кристаллические подложки могут быть перспективными для усиления комбинационного рассеяния света. Нами было показано, что самоорганизация композиционных сферических частиц в плотноупакованную структуру ФК оказывает большое влияние на величину сигнала комбинационного рассеяния от изучаемого аналита.

В рамках данной работы нами было синтезированы композитные сферические частицы на основе SiO2/Au типа ядро-оболочка и ФК на их основе. Сферические наночастицы SiO2 синтезировали по методике, описанной в работе [3]. Далее была проведена модификация полученных сферических частиц диоксида кремния с помощью функциональной группы - NH2 (APTES). Данные ИК-спектроскопии и газовой хроматографии подтверждают наличие аминогруппы на поверхности частиц SiO2. Далее добавление коллоидного раствора золота привело к адсорбции наночастиц золота к поверхности модифицированных частиц. Данные РФА показывают наличие рефлексов металлического золота на поверхности диоксида кремния. Спектры поглощения коллоидного раствора SiO2 до и после покрытия золотом показывают появление пика в области 550 нм, который связан с плазмонным резонансом металлических наночастиц на поверхности кремнезема. Также данные термического анализа показывают выделение H2O, CO2 и N2 при сгорании на воздухе композитных микросфер. Из полученных композитных микросфер SiO2/Au методом вертикального осаждения были изготовлены пленки ФК опалового типа на стеклянных подложках. Полученные образцы были использованы в качестве рамановских сенсоров для усиления комбинационного рассеяния от молекулярных проб аналита.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-33-90266).

Список литературы

[1] B. Jiajie, F. Genrui, W. Suli, S. Xin, X. Hongbo, Chemistry Open, 2017, 6: 637

[2] M.S. Ashurov, E.A. Eremina, B.A. Abdusatorov, S.O. Klimonsky, J. Phys.: Conf. Ser., 2019, 1410: 012165

[3] С. О. Климонский, Т. Бахия, А. В. Кнотько, А. В. Лукашин, Доклады АН, 2014, 457, № 1: 50