Исследование возможности управления характеристиками дисперсного материала системы Fe-O в процессе плазмодинамического синтеза

Циммерман А.И., Шаненков И.И., Щербаков Н.В.

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Инженерная школа энергетики, Отделение электроэнергетики и электротехники, Томск, Россия

E-mail: alextsimmer@yandex.ru

Оксиды железа имеют большой потенциал из-за своих многообещающих свойств и возможных областей применения. Помимо обширного использования в различных технологических направлениях, оксиды железа находят применение в медицине (дставка лекарств, медицинская диагностика) и военных технологиях (радиопоглощающие покрытия). Это стало возможным благодаря сочетанию магнитных свойств (высокая намагниченность насыщения) и биохимических характеристик (биосовместимость и биоразлагаемость). Существует 3 наиболее распространенных оксида железа: FeO (вюстит), Fe2O3 (альфа-, бета-, гамма- и эпсилон-фазы) и Fe3O4 (магнетит). Наиболее перспективными из этих фаз являются магнетит Fe3O4 и эпсилон-фаза ε-Fe2O3 за счет их уникальных магнитных свойств. Такие соединения получают различными способами, например, соосаждением, золь-гель методом, термическим разложением, электрохимическим методом и т.д. Такие методы получения имеют множество недостатков, например, потребность в высокой температуре или давлении, использование токсичных химикатов, дороговизна процесса [1].

В работе предложено использовать метод плазмодинамического синтеза (ПДС), основными элементами которого являются коаксиальный магнитоплазменный ускоритель (КМПУ) и емкостной накопитель энергии (ЕНЭ) [2]. Для получения материалов с разным фазовым составом проведены 3 эксперимента с общей емкостью C = 14,4 мФ и зарядным напряжением ЕНЭ от 2,1 до 2,9 кВ. С помощью регистрации во время процесса значений тока и напряжения определены максимальные мощности Pмакс в каждом из экспериментов, а также подводимых энергий W. Основные энергетические параметры экспериментов и результаты количественного рентгеноструктурного анализа продуктов синтеза представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные энергетические параметры экспериментов

| Опыт | U, кВ | C, мФ | Pмакс, МВт | W, кДж | ε-Fe2O3, % | Fe3O4, % | α-Fe2O3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,1 | 14,4 | 99 | 23,5 | 46,2 | 34,1 | 19,7 |
| 2 | 2,5 | 14,4 | 137 | 31,9 | 58,7 | 28,9 | 12,3 |
| 3 | 2,9 | 14,4 | 192 | 44,8 | 81,7 | 11,5 | 6,9 |

В работе показана возможность получения высокодисперсного материала системы Fe-O с возможностью изменения содержания эпсилон-фазы и магнетита с помощью изменения энергетических параметров системы. При изменении подводимой энергии с 23,5 до 44,8 кДж процентное содержание ε-Fe2O3 увеличивается с 46,2 до 81,7 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Томской области (проект № 19-42-703007).

Литература

- Shadi A., Kamaruddin M., Niza N., Emmanuel M., Hossain M. & Ismail N. Efficient treatment of raw leachate using magnetic ore iron oxide nanoparticles Fe₂O₃ as nanoadsorbents // Journal of Water Process Engineering. 2020, №38. p. 101637.

- Shanenkov I., Ivashutenko A., Sivkov A., Vympina Y., Shanenkova Y. & Tsimmerman A. Studying the Photocatalytic Activity of Iron Oxides Synthesized by Plasma Dynamic Method // 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE), IEEE. 2020, p. 1314-1318.