Висмут-содержащие сверхпроводники и топологические материалы: синтез и свойства

Шилов А.И.,1 Перваков К.С.,2 Морозов И.В.1

Аспирант, 3 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов 
им. В.Л. Гинзбурга, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E–mail: TANKNBP@live.com

Соединения висмута с другими металлами вызывают большой интерес исследователей т.к. они часто демонстрируют различные свойства обусловленные топологией ферми-поверхности, а также сверхпроводящие свойства. В центре внимания нашего исследования – новые и малоизученные висмутиды металлов, в которых, согласно квантовым и термодинамическим расчётам, ожидаются описанные выше свойства. [1, 2]. Основываясь на теоретических работах, уже представленных в литературе, нами проведена серия синтезов монокристаллов соединений: La4Bi3, Ba4Bi3, Ce4Bi3, NaZnBi, NaCdBi, KZnBi, KCdBi.

В ходе проведённых исследований нам удалось получить монокристаллы фаз NaZnBi и NaCdBi и установить их кристаллическую структуру [3]. Проведённые физические измерения показали, что эти соединения являются парамагнетиками, также изучена возможность замещения пниктида на примере соединений NaZnSb – NaZnBi.

В системах K-TM-Bi (TM = Zn, Cd) получить соединения состава 1-1-1 не удалось, однако путём варьирования различных параметров синтеза нами были получены кристаллы KZn2Bi2, фазы содержащие кадмий получить не удалось. Состав кристаллов подтверждается РСМА.

Соединения М4Bi3 отличаются очень высокими температурами плавления и связанными с этим сложностями при их синтезе. В ходе работы было обнаружено, что метод self-flux не подходит для синтеза этих соединений, поэтому был произведён поиск подходящего флюса. Ростом из индиевого флюса были получены кристаллы Ce4Bi3, Ba4Bi3 и Ba5In4Bi5.

При поддержке РНФ № 19-43-04129

Литература

1. Zhang X. et al. Topological Insulators versus Topological Dirac Semimetals in Honeycomb Compounds // J. Am. Chem. Soc. 2018. Vol. 140, № 42. P. 13687–13694.

2. Zunger A. et al. Realization of predicted exotic materials: The burden of proof. in arXiv:1812.10573.

3. Shilov A. I. et al. New Ternary Bismuthides NaZnBi and NaCdBi: Synthesis and Crystal Structures / /Russian Journal of Coordination Chemistry. – 2020. – Т. 46. – №. 9. – С. 622-630.