Система параметров приема современных пьезоактивных композитов типа 1–3

Исаева Ашура Нураслановна

Аспирант

Южный федеральный университет,

физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: aisaeva@sfedu.ru

Исследование фундаментальных связей между составом, структурой и свойствами пьезоактивных композитов является важным как с академической точки зрения, так и с точки зрения применений. Формирование эффективных электромеханических свойств и родственных параметров композита с учетом его связности, микрогеометрии, свойств компонентов, условий поляризации и других факторов является одним из важнейших пунктов исследования. В последние годы большое значение приобретают параметры приема (ПП) [1, 2], тесно связанные со свойствами и энергетическими характеристиками пьезоэлектрических материалов.

Знание расширенного набора ПП пьезоактивных композитов типа 1–3 [2] позволяет сформулировать рекомендации по улучшению ПП при учете полного цикла сбора энергии и ее преобразования из электрической формы в механическую или наоборот. Современные композиты типа 1–3 на основе сегнетоэлектрических кристаллов характеризуются большими значениями традиционных ПП (Q3j*)2 = d3j*g3j* (j = 1; 2; 3) и гидростатических ПП (Qh*)2 = dh*gh* [3, 4], которые важны для оценки отношения «сигнал – шум», где d3j* и g3j* – пьезокоэффициенты, dh* и gh* – гидростатические пьезокоэффициенты. Проанализированы концентрационные зависимости следующих четырех видов модифицированных ПП [1], связанных с продольным и поперечным пьезооткликами 1–3-композита «сегнетоэлектрический кристалл – полимер» [2]:

а) максимальный коэффициент передачи, т.е. наибольшее отношение выходной электрической энергии образца ко входной механической энергии, или наибольшее отношение выходной механической энергии образца ко входной электрической энергии;

б) отношение максимальной выходной электрической энергии образца к максимальной электрической энергии, накопленной в нем;

в) ПП, связанный с воздействием на образец однородного механического напряжения;

г) ПП, связанный с воздействием на образец однородной механической деформации.

Особый интерес представляют композиты на основе поляризованных вдоль кристаллографического направления [001] кристаллов (1 – x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – xPbTiO3 и  [Liv(K1-yNay)1-v](Nb1-zTaz)O3:Mn (x = 0.28 … 0.33, v = 0.06, y = 0.1 … 0.3, z = 0.07 … 0.17) с высокой пьезоактивностью. В ходе анализа модифицированных ПП [2] показаны определенные преимущества бессвинцового 1–3-композита по сравнению со свинецсодержащими аналогами. Проведено сравнение новых результатов с известными литературными данными по композитам типа 1–3.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90163. Автор выражает благодарность РФФИ за эту поддержку. Автор благодарен научному руководителю, проф. Тополову В.Ю. (ЮФУ) за помощь в  обсуждении новых научных результатов в области пьезоактивных композитов.

Литература

- Roscow J.I., Pearce H., Khanbareh H. et al. // Eur. Phys. J. Special Topics. 2019. V. 228. P. 1537.

- Тополов В.Ю., Исаева А.Н. // ЖТФ. 2021. Т. 91. С. 968.

- Topolov V.Yu., Bowen C.R., Isaeva A.N., Panich A.A. // Phys. Status Solidi A. 2018. V. 215. P. 1700548.

- Topolov V.Yu., Isaeva A.N., Bisegna P. // Sens. Actuators A: Phys. 2021. V. 318. P. 112473.