Влияние состава производного амфифильного полимера на физико-химические свойства водорастворимых инкапсулированных нанокристаллов CdSe / ZnS

Радченко А.В., Грибовская В.А.

Аспирант, 1 год обучения

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем, Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

E–mail: aleksandraradchenko10@gmail.com

Современные исследования в области био- и нанотехнологий невозможно представить без квантовых точек (КТ), которые являются перспективными аналогами люминесцентных красителей-биомаркеров [1, 2]. Постсинтетическая обработка гидрофобных КТ для биологических приложений осуществляется различными методами, среди которых инкапсуляция в амфифильный полимер [3] является наиболее практичной, т.к. защищает поверхность от влияния среды, сохраняет гидродинамический диаметр, а также дает карбоксильные группы на поверхности для конъюгации с различными молекулами для контроля физико-химических и биохимических характеристик [1, 3].

В данном исследовании изучалась зависимость физико-химических характеристик КТ типа «ядро-оболочка» CdSe/ZnS (Dядра 3 нм) инкапсулированных производными поли(малеинового ангидрида). Для контроля ζ-потенциала в полимер вводились (аминоэтил)сульфонат и/или (2-аминоэтил)триметиламмоний хлорид.

Полная модификация полимерной оболочки сульфонатными, четвертичными аммонийным остатками, а также их смесью в соотношении 1:1 дает КТ со стабильным ζ-потенциалом в диапазоне рН от 4.5 до 7.9, который равен соответственно –38, +18 и +2 мВ. Полимерная оболочка с карбоксильными и четвертичными аммонийными остатками (1:1) приводит коллоидно-стабильным КТ не менее трех циклов титрования (от рН 4.5 до 7.9, pI ≈ 5.5). При нулевом значении ζ-потенцила КТ гидродинамический диаметр возрастает в 2.5 раза, т.к. диаметр, рассчитанный по методу ГРС, не включает поправку на электростатическое отталкивание КТ при увеличении плотности заряда в оболочке.

Рисунок 1. А) Зависимость гидродинамического диаметра от абсолютного значения ζ-потенциала КТ. Б) Зависимость ζ-потенциала от рН для КТ с разной цвиттер-ионной оболочкой.

В результате работы показано, что величина ζ-потенциала, гидродинамического диаметра инкапсулированных КТ и их чувствительность к pH регулируется с помощью введения отрицательно и положительно заряженных групп в оболочку амфифильного полимера.

Благодарим за финансовую поддержку БРФФИ № Х20М-031 и ГПНИ "Химреагенты".

Литература

1. Inamuddin, T. A. R. Quantum Dots. Properties and Applications. Millersville, PA: Material Research Forum LLC. 2021.

2. Alivisatos, P. The use of nanocrystals in biological detection // Nature biotechnology, 2004, Volume 22, №1.

3. Parak, W. J. et al. Selected Standard Protocols for the Synthesis, Phase Transfer, and Characterization of Inorganic Colloidal Nanoparticles // Chem. Mater., 2017, Volume 29, № 1.