# Микрофлюидный синтез металл-органического координационного полимера MIL-88a с использованием уксусной кислоты

# Медведев П.В.1, Бутова В.В.1, Солдатов М.А.1, Кужаров А.А.1, Федоренко А.Г.2, Шаповалова С.О.1, Бурачевская О.А.1, Горбань И.Е.1, Солдатов А.В.1

# Младший научный сотрудник
1Южный федеральный университет, Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов, Ростов-на-Дону, Россия

# 2Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону, Россия

# E-mail: pmedvedev@sfedu.ru

В докладе представлена новая экологичная методика микрофлюидного синтеза металл-органического координационного полимера MIL-88a в водной среде при комнатной температуре. Для контроля морфологии и размера получаемых частиц в ходе синтеза вводилась добавка модулятора - уксусной кислоты. Было показано, что увеличение концентрации уксусной кислоты в определенном интервале молярных соотношений приводит к уменьшению линейного размера частиц, а также позволяет получить материал с монодисперсной пористостью. Полученные в ходе исследования образцы были всесторонне охарактеризованы методами порошковой рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, термогравиметрии, просвечивающей электронной микроскопии. Пористость полученных материалов была рассчитана согласно модели БЭТ, на основе данных низкотемпературной адсорбции азота.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ (19-73-10069).