Исследование антибактериального действия турмалина на культурах

Escherichia coli и Staphylococcus aureus

Кабанцев Д.Ю.

Аспирант

Ивановский государственный политехнический университет,

институт текстильной индустрии и моды, Иваново, Россия

E–mail: kabantsev.dmitry@yandex.ru

Неоспоримым фактом на сегодняшний день является стремительное развитие и внедрение нанотехнологий во всех областях науки и техники. Широкий интерес, проявляемый к нанообъектам, обусловлен тем, что методы нанотехнологии позволяют получить новые материалы с уникальными физическими, механическими, химическими, оптическими, магнитными и термическими свойствами, а при контакте с биологическими объектами отмечаются и уникальные биологические свойства [1].

Применение нанотехнологий в текстильной промышленности уже сейчас позволяет создавать инновационные материалы, обладающие комплексом свойств в зависимости от предъявляемых к ним требований. Одним из таких свойств является антибактериальная активность изделий гигиенического назначения, имеющих в качестве активного компонента минерал турмалин [3].

Целью исследования является оценка искомого антибактериального эффекта турмалина на культурах E.coli и S.aureus. Для испытаний подготовлены образцы из спанбонда, пропитанные взвесью воды с частицами турмалина размерами от 1 до 40 мкм.  Испытания проведены согласно ГОСТ ISO 20645-2014 [2]. Испытуемые образцы текстильного материала были равномерно прижаты к поверхности питательной среды (агару) с помощью стерилизованных пинцетов. Чашки Петри термостатированы в течение 24 ч при температуре (37±1)°С после размещения испытуемых образцов на агаре, впоследствии проверялось наличие роста микробных культур.

Оценка ингибирующего действия основана на отсутствии/присутствии бактериального роста в зоне контакта между агаром и испытуемым образцом и на возможном появлении зоны подавления бактерий вокруг испытуемых образцов. На рис. 1 представлены экспериментальные результаты с культурой S.aureus.

Рис. 1 Эксперимент с культурой S.aureus ((а) контроль роста культуры в питательной среде, (б) рост культуры под образцом ткани с нанесенным турмалином, (в) рост культуры под контрольным образцом ткани).

Результаты экспериментов показали, что образцы ткани с обработкой турмалином на данный момент времени не обладают антибактериальным действием.

Данный результат следует рассматривать исключительно в предлагаемых условиях (заданная дисперсность, отсутствие увлажнения подготовленного образца, отсутствие ультрафиолетового излучения).

Литература

1. Абаева Л.Ф., Шумский В.И., Петрицкая Е.Н., Рогаткин Д.А., Любченко П.Н. Наночастицы и нанотехнологии в медицине сегодня и завтра // Альманах клинической медицины. 2010. No. 22. С. 10-16.

2. ГОСТ ISO 20645-2014. Изделия текстильные. Определение антибактериальной активности. Диффузное испытание в чашках с агаровой средой.

3. Патент CN2704342Y. Sanitary napkin and pad with negative ions.