Коррозионная стойкость сварных соединений высокоазотистой аустенитной стали

Костина В.С.

Сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: vskostina@yandex.ru

Легирование сталей азотом позитивно сказывается на уровне механических свойств, хладостойкости и коррозионной стойкости аустенитных сталей [1, 4]. Для сохранения заданного уровня азота в сварных соединениях необходимо использовать низкие значения погонной энергии сварки [3].

В работе показан высокий уровень механических свойств сварных соединений азотсодержащей аустенитной стали [2]. Для определения питтинговой стойкости полученных сварных соединений были проведены испытания на стойкость к коррозии в 3,5 % NaCl при комнатной температуре в течение 1000 часов. Измеряли потенциалы коррозии образцов и определяли потерю их массы за весь период испытаний.

Показано, что значения потенциалов коррозии находятся в диапазоне минус 0,05 - 0,20 В (по н.в.э.), характерном для нержавеющих сталей в морской воде. Коррозионные повреждения имели питтинговый характер. Полученные результаты продемонстрировали высокую стойкость всех изученных сварных соединений к коррозии (рис. 1).

Рисунок 1 – Измерение потенциалов коррозии образцов сварных соединений.

Литература

- Berns H. Manufacture and application of high nitrogen steels. ISIJ Int 1996, 36 (7). Pp. 909-904.

- Kostina V.S., Kostina M.V., Sharapov M.G., Samodurov I.O., Muradyan S.O. The investigation of the welded joints of the nitrogen containing cast austenitic steel, obtained by the manual arc welding // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 848 (2020).

- Lin Z., Zhi-ling T., Yun P., Yan-chang Q., Yan-jie W. Influence of Nitrogen and Heat Input on Weld Metal of Gas Tungsten Arc Welded High Nitrogen Steel. Proceedings of Sino-Swedish Structural Materials Symposium, 2007, pp. 259-262.

- Simmons J.W. Overview: high-nitrogen alloying of stainless steels // Materials Science and Engineering. Ser. A. 1996. Vol. 207. Pp. 159-169.