Деформационное разрушение заэвтектического силумина после обработки импульсным электронным пучком

Рыгина М.Е.,1,2 Петрикова Е.А.,2 Тересов А.Д., 2 Иванов Ю.Ф. 2

Аспирант, 4 курс аспирантуры

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

2Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия

E–mail: L-7755me@mail.ru

Заэвтектический силумин является сплавом на основе алюминия с добавлением кремния более 12 вес.% [1]. Основными недостатками данного сплава являются наличие первичных зерен кремния, поры, которые являются концентраторами напряжения и приводят к преждевременному выходу из строя деталей машин. Выкрашиваясь, крупные частицы кремния оказывают дополнительное отрицательное воздействие на поверхность изделия. Основным способом устранения данных недостатков является придание частицам кремния глобулярной формы, а также добавление легирующих элементов, которые являются дополнительными центрами кристаллизации, приводя к уменьшению размера зерна [2]. Использование модификаторов приводит к удорожанию конечного изделия. Использование высокоэнергетических методов обработки позволяет получать структуру нано- и субмикродиапазона без использования дорогостоящих присадок.

Целью работы является изучение возможности использования импульсного электронного пучка для увеличения пластических характеристик заэвтектического силумина (18-20 вес.%).

В ходе проведения эксперимента был выбран заэвтектический силумин, содержащий (18-20) вес.% кремния, отлитый в лабораторных условиях, из которого вырезались образцы в форме двухсторонних лопаток для испытания на одноосное растяжение в соответствии с ГОСТ 1497-84 [3]. Облучение образцов интенсивным импульсным электронным пучком осуществляли на установке «СОЛО» [4]. Режим облучения: энергия ускоренных электронов 18 кэВ, плотность энергии пучка электронов (15 - 50) Дж/см2, частота следования импульсов 0,3 с-1, длительность воздействия пучка электронов 150 мкс, число импульсов облучения 5; облучали в остаточной атмосфере аргона при давлении 0,02 Па. Режим облучения выбран согласно тепловым расчетам [5].

Показано, что облучение электронным пучком, за счет сверхвысоких скоростей нагревания и охлаждения, приводит к измельчению структуры, размеры кристаллитов составляет (2-4) мкм. Включения кремний приобретает глобулярную форму. Выявлен режим облучения (50 Дж/см2, 150 мкс, 0,3с-1, 5 имп.), позволяющий увеличить более чем в 2 раза деформацию при разрушении с сохранением предела прочности силумина.

Литература

1. Белов Н.А. Фазовый состав промышленных и перспективных алюминиевых сплавов. Москва: МИСиС; 2010. 511 с.

2. Ряховский А.П., Петров И.А., Моисеев В.С. Повышение эффективности модифицирующей обработки силуминов // Литейное производство. Технология литейных сплавов 2012, №2, с. 94-96.

3. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. - Москва: Изд-во стандартов, 2008. – 6 с.

4. Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электронно-пучковой обработке // Известия вузов. Физика. - 2008. – Т. 51. – № 5. – С. 60-70.

5. Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Иванова О.В., Иконникова И.А., Ткаченко А.В. Численное моделирование температурного поля силумина, облученного интенсивным электронным пучком // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т. 58. – №4. - С. 46-51.