Влияние времени размола аморфных лент на форму порошка и магнитные свойства

Милькова Д.А., Базлов А.И., Занаева Э.Н.

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», кафедра металловедения цветных металлов, Москва, Россия

e-mail: milkovadaria@gmail.com

Аморфные сплавы на основе Fe-Ni широко используются в электрических и электронных устройствах, таких как индукторы, магнитные записывающие головки, трансформаторы благодаря уникальному набору магнитных свойств. У них достаточно высокая магнитная проницаемость, индукция насыщения и низкая коэрцитивная сила. Стоит отметить, что магнитные свойства сплавов данной системы зависимы от микроструктуры. Следовательно, при получении нанокристаллических порошков из аморфных материалов размер зерна и частиц оказывают ключевую роль на получаемые свойства. Использование данных порошков в производстве выгодно с экологической и экономической точки зрения. Из кусков аморфных лент, которые не пригодны для дальнейшего использования, возможно получить детали различной формы с помощью прессования порошка. В результате производство становится безотходным.

С целью получения из аморфных лент магнитных порошков была исследована система сплавов (Fe1-xNix)79P5B12Si3C1, где х равен 0,4; 0,5; 0,6. Аморфные ленты были получены методом закалки расплава на вращающийся медный диск. С помощью рентгеноструктурного анализа выявлено, что металлические ленты всех сплавов обладают аморфной структурой. С целью снятия релаксации напряжении была проведена термическая обработка лент при температуре на 20° ниже температуры стеклования в течение 20 мин в муфельной термической печи. Магнитные порошки получили с помощью шаровой барабанной мельницы с временем размола от 15 до 60 мин. Измерение индукции насыщения проводили с помощью вибрационного магнитометра, образец был подготовлен из порошка и силикона, взятых в соотношении 5:1.

После получения порошка с разным временем размола была исследована полученная структура. Было выявлено, что увеличением времени размола приводит к кристаллизации частиц порошка, только после 15 мин порошок находится в аморфном состоянии. Также по результатам исследования было выявлено, что содержание Ni в сплаве влияет на время размола аморфных лент в порошки. Чем больше содержание никеля в сплаве, тем медленнее проходит процесс размола. Следовательно, после 15 мин размола размер частиц сплава при х=0,6 составляет 214±23 мкм, в то время как при x=0,4 - 66±5 мкм. Помимо этого, с увеличение времени размола уменьшаются параметры порошка. Средний размер частиц после 60 мин у исследуемых порошков составляет от 20 до 40 мкм. Также была определена зависимость размера частиц от намагниченности насыщения (Ms). Чем больше время размола лент, тем ниже становится Ms.

Авторы выражают благодарность заведующему лабораторией «Перспективные энергоэффективные материалы» НИТУ «МИСиС» Иноуэ А.