Исследование влияния наночастиц вольфрама на структуру и механические свойства алюминиевого сплава АМг5

Кахидзе Н.И., Ахмадиева А.А., Хрусталёв А.П

Аспирант, 1 год обучения

Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Физико-технический факультет, Томск, Россия

E–mail: kakhidze.n@yandex.ru

Тугоплавкие наночастицы при введении в расплав алюминия могут существенно повысить механические свойства исходного сплава за счёт дисперсного упрочнения [1]. Цель данной работы заключалась в исследовании структуры и определении показателей твёрдости и механических характеристик от испытаний на растяжение сплава системы алюминий-магний АМг5, содержащего наночастицы вольфрама (W), для оценки вклада частиц в определяемые в работе характеристики исходного сплава.

Исходный сплав АМг5 без частиц и с содержанием нановольфрама 0.5 мас. % были получены методом литья в стальной кокиль при температуре 700 °С с вибрационной обработкой до полной кристаллизации расплава. Порошок нановольфрама предварительно был завёрнут в алюминиевую фольгу и подогрет до 200 °С, а затем вводился в расплав с последующей обработкой механическим смесителем.

Микроструктура сплавов исследовалась на оптическом микроскопе Olympus GX-71 по подготовленным металлографическим шлифам. Средний размер зерна был рассчитан методом случайных секущих по полученным изображениям микроструктуры. Твёрдость сплавов измерялась на твердомере Метолаб 703 с нагрузкой 15.625 кг на индентор диаметров 2.5 мм, микротвёрдость — на твердомере Виккерса Метолаб 502 с нагрузкой 0.1 кг. Испытания на растяжение плоских стандартных образцов производились на машине Instron 3369 со скоростью траверсы 0.2 мм/мин.

Характеристики исследуемых сплавов представлены в таблице 1. Из полученных изображений установлено, что средний размер зерна исходного сплава АМг5 без частиц составил 250 ± 17 мкм. У сплава АМг5 + 0.5 мас. % W средний размер зерна 158 ± 26 мкм. Твёрдость и микротвёрдость сплава АМг5 составила 58.8 ± 3 HB и 67.4 ± 11.2 HV соответственно, а сплава с наночастицами W — 63.7 ± 1.1 HB и 85.7 ± 14.4 HV соответственно. При анализе диаграмм нагружения выявлено, что у полученного сплава АМг5 значения предела текучести 52.5 ± 3 МПа, предела прочности 140 ± 7.6 МПа и максимальных деформаций до разрушения 1.9 ± 0.8 %. У сплава АМг5 + 0.5 мас. % W значения предела текучести 79.4 ± 1.6 МПа, предела прочности 155.4 ± 6 МПа и максимальных деформаций до разрушения 5.5 ± 1.13 %.

Таблица 1. Характеристики исследуемых сплавов

| Маркировка сплава | Р-р зерна, мкм | HB | HV | σ0.2, МПа | σв, МПа | εmax, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМг5 | 250 ± 17 | 58.8 ± 3 | 67,4 ± 11.2 | 52.5 ± 3 | 140 ± 7.6 | 1.9 ± 0.8 |
| АМг5/0.5 W | 158 ± 26 | 63.7 ± 1.1 | 85.7 ± 14.4 | 79.4 ± 1.6 | 155.4 ± 6 | 5.5 ± 1.13 |

Исходя из полученных данных, введение 0.5 мас. % наночастиц вольфрама в сплав АМг5 позволяет измельчить зёренную структуру исходного сплава, повысить его показатели твёрдости и значения предела текучести, предела прочности и максимальных деформаций до разрушения.

Исследования проводились при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 20-79-00060.

Литература

1. Кахидзе Н. И., Ахмадиева А. А., Гизатулина Н. Р. и др. Исследование влияния диборида титана и эрбия на структуру и механические свойства алюминиевого сплава АМг5 // Физика твердого тела : сб. мат. студ. конф. – Томск :  Издательство НТЛ, 2020. – С. 33–35.