Структура и механические свойства нержавеющей стали легированной серебром

Каплан М.А., Иванников А.Ю., Горбенко А.Д., Михайлова А.В., Кирсанкин А.А., Калайда Т.А.

Аспирант

Федеральное государственное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 119334, Россия, Москва,

Ленинский проспект, 49

e-mail: mishakaplan@yandex.ru / mkaplan@imet.ac.ru

Аустенитные нержавеющие стали являются наиболее широко используемыми материалами в различных промышленных применениях, таких как медицинская, пищевая, нефтехимическая, горнодобывающая, автомобильная, аэрокосмическая и других областях. Они получили широкое применение в основном из-за своей высокой прочности, пластичности, ударной вязкости и коррозионной стойкости [1-5].

Несмотря на широкое распространение нержавеющих сталей в медицине для изготовления различных имплантатов, они не обладают биофункциональными свойствами [6]. Для предания материалу дополнительных свойств и повышения биосовместимости нержавеющую сталь можно дополнительно легировать.

В данной работе были выплавлены 2 состава нержавеющей стали с содержанием углерода (С) менее 0,3%, хрома (Cr) 17%, никеля (Ni) 10%, марганца (Mn) 2%, молибдена (Mo) 2%, кремния (Si) менее 0,5%, фосфора (P) менее 0,05%, серы (S) менее 0,01%, азота (N) менее 0,08% (состав слитка №1). В слиток №2 также добавляли 0,5%Ag. Методом теплого проката из этих слитков получены пластины. Исследована структура и механические свойства.

Исследование прочности при растяжении проводили на испытательной машине INSTRON 3382 со скоростью растяжения 1 мм/мин. Образцы вырезались с помощью электроэрозионной резки вдоль и поперек прокатанной пластины. Форма образцов представляла собой рабочую часть с широкими концами под захваты, для минимизации влияния захватов на результаты исследования. На одну экспериментальную точку испытывали по 5 образцов. Определяли значения относительного удлинения, условного предела текучести и предела прочности. С усредненными результатами можно ознакомиться в таблице 1. Для удобства была построена гистограмма (рисунок 1).

Талица 1. Механические свойства стальных образцов

| Сталь | Отн. удл. | Предел текучести | Предел прочности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (MПа) | (MПa) |
| №1 (поперек проката) | 48 ±0,5 | 492 ±8 | 682 ±8 |
| №1 (вдоль проката) | 54 ±0,5 | 456 ±8 | 690 ±8 |
| №2 (поперек проката) | 31 ±0,5 | 474 ±8 | 634 ±8 |
| №2 (вдоль проката) | 47 ±0,5 | 375 ±8 | 669 ±8 |

Рис.1. Гистограмма механических свойств стальных образцов

Результаты показывают, что добавление 0,5% серебра уменьшает механические свойства стали. На механические свойства стали сильно влияет направление проката. Предел прочности и относительное удлинение выше у образцов, вырезанных вдоль проката, однако предел текучести ниже, чем у образцов, вырезанных поперек проката. Направление проката больше влияет на образцы с 0,5% Ag, нежели без легирования. Особенно это видно по относительному удлинению, которое у образцов поперек проката меньше на 26%, в отличие от образцов вдоль проката.

Оптическая микроскопия для выплавленных слитков и пластин проведена на оптическом микроскопе Carl Zeiss JENA Germany NEOPHOT 2. Со структурой можно ознакомиться на рисунке 2.

| Слиток | Пластина |
| --- | --- |
| Состав №1 |
| Состав №2 |

Рис.2. Микроструктура стальных образцов

Из полученных микрофотографий видно, что структура слитков представляет собой дендритную структуру, а в пластинах структура имеет ярко выраженную мелкозернистую аустенитную структуру.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90238

Литература

- Kirsankin, A. A., Kalaida, T. A., Kaplan, M. A., Smirnov, M. A., Ivannikov, A. Y., & Sevostyanov, M. A. Characterization of spherical stainless steel powders prepared by electric arc spraying process // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, Volume 848, 012033, p.1-5 doi: 10.1088/1757-899X/848/1/012033

- Калайда Т.А., Кирсанкин А.А., Каплан М.А., Смирнов М.А., Севостьянов М.А. Сферические порошки коррозионностойких сталей, полученных методом газовой атомизации // Успехи в химии и химической технологии 2019, т. 33, №3 с. 31-33

- Smirnov M.A., Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Kalaida T.A., Nasakina E.O., Sevostyanov M.A. Investigation of the properties of heat-resistant spherical powders // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 525, 012076 DOI:10.1088/1757-899X/525/1/012076

- Kaplan M.A., Kirsankin A.A., Smirnov M.A., Kalaida T.A., Baranov E.E., Ustinova Yo.O., Sevostyanov M.A. Properties of spherical stainless steel powders // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, Volume 525, 012075 DOI:10.1088/1757-899X/525/1/012075

- Smirnov M.A., Kaplan M.A.  and Sevostyanov M.A. Receiving finely divided metal powder by inert gas atomization // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, Volume 347, 012033 DOI:10.1088/1757-899X/347/1/012033

- Biomedical Engineering - From Theory to Applications // Biomedical Engineering - From Theory to Applications / ed. Reza Fazel-Rezai. 2012.