Получение высокопористых титановых наноструктур для биомедицинских применений

Коньков А.А., Рогозин К.А., Базулин И.А., Виноградова А.В., Белоусов С.В., Квасков В.С.

Студент

Национальный исследовательский университет "МЭИ", Институт тепловой и атомной энергетики, Москва, Россия

E–mail: alexkonkov2009@gmail.com

Воздействие мощных стационарных потоков плазмы на металлы в современных установках приводит к модификации поверхности и росту высокопористых наноструктур [1]. Такие материалы имеют площадь поверхности, во много раз превышающую площадь поверхности необработанных материалов [2].

Одним из наиболее интересных c точки зрения имплантологии материалов является титан, поскольку он обладает свойством биосовместимости с тканями и органами человека. Высокопористые титановые материалы широко применяются в медицине и ортопедии, могут быть использованы в качестве новых материалов для каркасов в тканевой инженерии и биомедицине.

В НИУ МЭИ на установке плазменный линейный мультикасп (ПЛМ) были проведены серии экспериментов по воздействию на поверхность титана стационарной гелиевой плазменной нагрузкой. [3].  Параметры плазмы: плотность плазмы 1012 см-3, температура электронов основной фракции 2-5 эВ, с фракцией горячих электронов до 50 эВ,  тепловая нагрузка на мишень 0.1-2 МВт/м2 , время экспозиции 180-200 минут,  нагрев мишени осуществлялся подачей потенциала на образец в диапазоне от -100 В до +40 В.   Полученные структуры были проанализированы при помощи оптического и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Выявлена высокопористая нано- и микроструктурированная поверхность с размером пор и структурных элементов менее 500 нанометров.

Титановые образцы после обработки будут протестированы на биосовместимость, будет проведено исследование на цитотоксичность, выраженность адгезии поверхностно зависимых клеток с оценкой жизнеспособности и пролиферативной активности

а)                                                                б)

Рис. 1. СЭМ-микрофотография поверхности титана после обработки в ПЛМ

Литература

1. Budaev V. P. Physics Letters A 381 3706–13 (2017)

2. Budaev V. P. Fusion Engineering and Design, 155, 111694, (2020)

3. Будаев В.П. и др. Ядерная Физика и Инжиниринг, том 9, № 3, 130 (2018)