Температурная зависимость оптического свойства в композитах на основе полимер – нематический жидкий кристалл при одноосной деформации

Файзуллоев Иноятулло Хасанович

Аспирант

Таджикский национальный университет

Физический факультет, Душанбе, Таджикистан

E-mail: fayzulloevinoyatulli@gmail.com

Известно, что ориентационная структура капель ЖК определяется балансом упругих сил и сил поверхностного сцепления [1]. В случае планарного сцепления молекул нематика и полимера, при отсутствии выделенного направления на границе раздела, биполярная ось капли совпадает с длинной осью эллипсоида, что соответствует минимуму упругой энергии [1-3].

В данном эксперименте были проведены исследования оптического термостабильноста  композитных плёнок полимер – НЖК на основе нематического ЖК 4-n-гептил-4’- цианобифенил (7СВ),   капсулированного в матрице полимера (ПВС) при одноосной деформации. Результатами измерений является зависимость изменения оптической мощности проходящего через композит лазерного излучения от величины относительной одноосной деформации плёнки.

Рис.1.Трансформация зависимостей светопропускания ориентированной сдвиговой деформацией, КПНЖК 1 -при Т = 21°С; 2 - при, Т = 30°С; 3 - при, Т = 34°С; 4 - при Т = 38°С;   5 – при Т = +45°С

На рис. 1 показаны зависимости светопропускания для обычной КПНЖК пленки при разных температурах. При комнатной температуре форма кривой (1 на рис.1) практически не изменится. Можно сделать вывод, что в этом случае полимерная матрица достаточно жесткая и ориентационное состояние границы раздела нематик-полимер не изменяется. При нагревании пластичность полимера и, следовательно, чувствительность к внешнему воздействию увеличивается.

Литература

- Ковальчук A.B., Курик M.B., Лаврентович О.Д., Серган B.B. Структурные превращения в каплях нематика во внещнем электрическом поле // ЖЭТФ. - 1988. - Т . 94, №5. - С. 350-364.

- Ковальчук A . B . , Лаврентович О.Д., Серган В.В. Ориентация осесимметричных капель нематика электрическим полем // Письма в ЖТФ. - 1988. - Т. 14, №3. - С. 197-202.

- Wu B.-G., Erdmann J.H., and Doane J.W. Response times and voltages for PDLC light shutters // Liq. Cryst. - 1989. - V. 5, No5. - P. 1453-1465.