Исследование люминесцентных свойств нового органического люминофора из класса донорно-акцепторных соединений

Ситникова А. С.1, Коршунов В. М.1, 2, Чмовж Т.Н.3, Тайдаков И. В.2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана,

Москва, Россия

2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3ИОХ им.Н.Д.Зелинского Москва, Россия

E–mail: nurasitnikova@gmail.com

Донорно-акцепторные (D-A) малые гетероциклические соединения имеют чрезвычайно широкий спектр применений: создание активного слоя в органических светоизлучающих диодах (OLED)[1], нелинейно-оптические материалы, органические солнечные ячейки, биосенсоры и биовизуализация в медицине[2]. Такая практическая востребованность обусловлена возможностью тонко настраивать положение максимума спектра люминесценции с помощью подбора определенных донорных и акцепторных блоков. Люминесценция этих красителей происходит из-за внутримолекулярного переноса заряда. В настоящее время существует проблема создания новых соединений из данного класса, способных эффективно люминесцировать в требуемом спектральном диапазоне[3]. Сейчас невозможно одновременно предсказать влияние отдельных блоков, гетероатомов и окружающей среды на характеристики излучения: положение максимума спектра, ширину спектральной полосы излучения и квантовый выход люминесценции.

В данной работе были исследованы люминесцентные свойства нового соединения типа D-A-D на основе пиридотидиазола в качестве акцепторного блока методами люминесцентной спектроскопии.

Рис.1 Спектры люминесценции растворов исследованного вещества.

Обнаружено, что спектральный максимум фотолюминесценции испытывает батохромный сдвиг при увеличении полярности органического растворителя (см.рис.1). Стоит отметить, что для растворов в большинстве из использованных растворителей спектр состоит из двух спектральных полос. Было показано, что спектральная компонента с максимумом излучения в длинноволновой части спектра соответствует излучательной релаксации состояния переноса заряда (ICT). Вторая спектральная полоса в коротковолновой части спектра была отнесена к излучению с локально возбуждённого (LE) состояния молекулы. Методом времяразрешённой флуоресценции были измерены кинетики люминесценции с регистрацией в спектральных полосах с максимумами на различных длинах волн. Полученные кинетики хорошо апроксимируются двухэкспоненциальной функцией с характерными временами порядка одной и нескольких наносекунд. В результате проведённого исследования удалось соотнести полученные экспоненциальные компоненты со спектральными полосами, наблюдаемыми в спектрах люминесценции. Из времён жизни люминесценции были вычислены вероятности излучения LE (108 с-1) и ICT (9⋅108 с-1) состояний. Таким образом, основным излучательным процессом для данного соединения является излучательная релаксация внутримолекулярного состояния переноса заряда (ICT).

Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-73-00220).

Литература

- Kim K-H, Kim J-J. Origin and control of orientation of phosphorescent and TADF dyes for high-efficiency OLEDs. Adv Mater 2018;30:1705600.

- Turan J, Kesik M, Soylemez S, Goker S, Kolb M, Bahadir M, Toppare L. Development of an amperometric biosensor based on a novel conducting copolymer for detection of anti-dementia drugs. J Electroanal Chem 2014;735: 43–50.

- Kalinin AA, Sharipova SM, Burganov TI, Levitskaya AI, Dudkina YB, Khamatgalimov AR, Katsyuba SA, Budnikova YH, Balakina MY. High thermally stable D–π–A chromophores with quinoxaline moieties in the conjugated bridge: synthesis, DFT calculations and physical properties. Dyes Pigments 2018;156: 175–84.