Абсорберы для волоконно-оптических устройств на основе углеродных нанотрубок

Рибенек Валерия Александровна

Студент

Ульяновский Государственный Университет,

Инженерно-физический факультет, Ульяновск, Россия

E–mail: ribl98@mail.ru

В данной работе были рассмотрены основные характеристики и принцип действия насыщаемого поглощения. В качестве насыщающихся поглотителей (абсорберов) были предложены волоконные разветвители на основе углеродных нанотрубок (УНТ). Для определения характеристик насыщаемого поглощения была собрана линейная схема, освоена методика, с помощью которой были измерены входные и выходные мощности. По полученным данным были построены зависимости потерь от подаваемой на образец мощности.  Из каждого графика определены значения ненасыщенных потерь, насыщенных потерь, глубина модуляции и мощность насыщения. Из графиков было определено, что у образцов с меньшим диаметром изменение потерь (насыщение) происходит быстрее. Также проведен сравнительный анализ полученных результатов с результатами статьи [8,9], где аналогичным методом проводилось измерение характеристик насыщающихся поглотителей на основе УНТ. Установлен характер зависимости потерь (связанных с насыщением УНТ) от диаметра тейперированной области волокна. Для этого предложено использовать коэффициент наклона зависимости потерь от входной мощности.

Возможность быстрого восстановления и работы в широком диапазоне длин волн, а также возможность легкого внедрения в волоконные схемы делает УНТ в качестве насыщающихся поглотителей актуальной темой для дальнейших исследований. Основными перспективами данной работы являются введение волоконных разветвителей на основе УНТ в схемы лазеров с пассивной синхронизацией мод.

Литература

- Л. В. Радушкевич, В. М. Лукьянович. О структуре углерода, образующегося при термическом разложении окиси углерода на железном контакте. ЖФХ. 1952. V.26. P.88-90.

- Д. В. Худяков, А. А. Бородкин, А. С. Лобач, С. К. Вартапетов. Импульсный волоконный иттербиевый лазер с комбинированным модулятором на основе одностенных углеродных нанотрубок. Квантовая электроника. 2015. V.45. Is.9. P.813-815.

- Е.Д. Образцова, А.И. Чернов, А.В.  Таусенев, Н.Р. Арутюнян, П.В. Федотов. Одностенные углеродные нанотрубки. Углеродная фотоника. 2017. P.210-260.

- G. Sobon, A. Duzynska, M. Świniarski, J. Judek, J. Sotor, M. Zdrojek. CNT-based saturable absorbers with scalable modulation depth for Thulium-doped fiber lasers operating at 1.9 μm. Scientific Reports. 2016. V.7. 45491 (9 pp.)

- S. Iijima. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature. 1991. V 354. P.56-58.

- M. E. Fermann, I. Hartl. Ultrafast fiber laser technology. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 2009. V.15. P.191–206.

- A. Martinez, K. Fuse, B. Xu, S.Yamashita. Optical deposition of graphene and carbon nanotubes in a fiber ferrule for passive mode-locked lasing. Optics Express. 2010. V.18. Is. 22. P. 23054-23056.

- Y. Zhang, Y. Song,  Y. Gan, M. Feng, H. Zhan. Broadband nonlinear optical and optical limiting effects of partially unzipped carbon nanotubes. 2015. Journal of Materials Chemistry C. Is.38. pp.9948-9954.

- A. Martinez, M. Al Araimi, A. Dmitriev, P. Lutsyk, S. Li,  C. Mou, A. Rozhin, M. Sumetsky, S. Turitsyn. Low-loss saturable absorbers based on tapered fibers embedded in carbon nanotube/polymer composites. 2019. APL Photonics. V.2. Is. 12. 126103 (9 pp.)

- G. Wang, A. Baker‐Murray, W.J. Blau. Saturable Absorption in 2D Nanomaterials and Related Photonic Devices. Laser and photonics reviews. 2019. V.3, Is.7. 1800282 (23 pp.)

- How Fused Fiber Optic Couplers Work. Fiber Optics. Photonics Technical Note V.25.  URL:https://www.newport.com/medias/sys_master/images/images/h86/hb2/8797287088158/Tech-Note-26-How-Fused-Fiber-Optic-Couplers-Work.pdf  (дата обращения: 04.05.2020).