Механическая деформация и её влияние на критические характеристики

ВТСП-лент 2-го поколения.

Резников Я.Г.

Студент-магистр

Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: reznikov.jg15@physics.msu.ru

В связи с развитием технологии производства и большим применением ВТСП материалов, стал актуален вопрос об их технических свойствах, важных для применения. Оказалось, что при намотке ВТСП проводов из-за хрупкости сверхпроводящей керамики возникают её повреждения и дефекты, приводящие к существенному уменьшению критического тока. Деформации приводят к образованию трещин в СП материале, что, как следствие, приводит к  локальному нагреву соответствующего участка цепи и разрушению устройства[1-2].

В настоящей работе было произведено исследование деформационной устойчивости образцов ВТСП-лент YB2C3O7-δ  (YBCO) шириной 4 и 12 мм (производство SuperOx, Россия). Данные образцы относятся к сверхпроводникам 2-го поколения, которые представляют собой многослойный композит, состоящий из подложки ( Хастеллой С-276), вспомогательных буферных слоев, ВТСП сплава толщиной 2 мкм  и защитных слоев меди и серебра. ВТСП наносится методом импульсного лазерного осаждения(PLD)[3-5] на  буферные слои, которые в свою очередь формируются технологиями химического осаждения из газовой фазы( СVD) и ионно-лучевого осаждения(IBAD).

Целью данной работы является исследование влияния упругих деформаций и структурных особенностей ВТСП-лент на значения критического тока и n-показателя ВАХ.  Для реализации контролируемого изгиба ленты, находящейся в сверхпроводящем состоянии, была разработана методика и создана установка, позволяющая деформировать ленту, не вынимая её из жидкого азота. Измерения сопротивления и критического тока проводились четырехзондовым методом.

Рисунок 1.  Зависимость критического радиуса изгиба лент ВТСП от толщины подложки(30,40,60 мкм) для лент ширино 14 и 12мм .

Литература

- В. Шмидт. «Введение в физику сверхпроводимости» ИЗД.2-Е, ИСПР. И ДОП. М.: МЦНМО, 2000 Г, 402 С.

- В. Буккель  «Сверхпроводимость. Основы и приложения» М. МИР. 1975. 370

- E. Suvorovaet al.”Energy dependent structure of Xe ion tracks in YBCO and the effect on the superconductive properties in magnetic fields”J. APPL. PHYS. 126, 145106 (2019)

- V. Sychugovet al. “Variation of critical current and n-value of 2G HTS tapes in external magnetic fields of different orientation” JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 747 (2016) 012048

- J. Feighanet al. “Materials design for artiﬁcial pinning centres in superconductor PLD coated conductors” SUPERCOND. SCI. TECHNOL. 30 (2017) 123001