Влияние магнетизма атомов Eu на сверхпроводимость в квазидвумерных плоскостях FeAs в

Полянская Е.А.

Студентка

Московский физико-технический институт,

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау, Москва, Россия

E-mail: polianskaia.ea@phystech.edu

С момента открытия сверхпроводников на основе железа особый интерес представляет определение механизма образования куперовских пар. Поскольку фононный механизм не может объяснить высокие критические температуры для железосодержащих соединений, была предложена спин-флуктуационная модель спаривания [1]. На фазовой диаграмме железосодержащих сверхпроводников имеется область антиферромагнитного упорядочения (АФМ), которая конкурирует со сверхпроводящей фазой [2-6].

Целью данной работы являлось определение влияния магнетизма на сверхпроводящий конденсат в соединении  с малыми примесями . Это соединение представляют особый интерес из-за антиферромагнитного упорядочения в атомах, с температурой магнитного перехода  (Рис.1 (a)). Исследовались кристаллы , при росте которых образуется неоднородная структура образцов с включениями  с малой примесью . Мы измеряли Андреевские спектры с помощью метода break-junction.  Была получена температурная зависимость сверхпроводящей щели соединения , критическая температура которого   (Рис.1 (b)).

В результате проведенных исследований был сделан вывод, что сверхпроводящий конденсат в квазидвумерных плоскостях  отделен от 4f-электронов участвующий в магнитном упорядочении атомов Eu, т.к. на температурной зависимости щели не наблюдается особенностей при температуре 15 К.

Рис.1 a) Зависимость намагниченности от температуры в образцах ; b) температурная зависимость щели для соединений EuRb-1144 b Eu-122.

Литература

[1] Y. Kamihara, et al., J. Am. Chem. Soc. 130.11 (2008): 3296-3297.

[2] М.В. Садовский, УФН 178, 1243 (2008)

[3] P. J. Hirschfeld, Rep. Prog. Phys. 74, 124508 (2011)

[4] М.М. Коршунов, УФН 184, 882 (2014)

[5] J. Paglione, R.L. Greene, Nature 6, 645 (2010)

[6] H. Kontani, S. Onari, Phys. Rev. Lett. 104, 157001 (2010)