Эффекты 1D-диссипативного туннелирования на примере фотопроводимости туннельных фотодиодов на основе системы двойных асимметричных квантовых точек InAs/GaAs(001)

Кревчик Владимир Дмитриевич

д.ф.-м.н., профессор

Семенов Михаил Борисович

д.ф.-м.н., профессор

Кревчик Павел Владимирович

Аспирант

Сабурова Дарья Анатольевна

Студент

Семенов Иван Михайлович

Студент

Антонов Илья Сергеевич

Студент

Рубцов Илья Александрович

Студент

Смирнова Алина Дмитриевна

Студент

Буланкина Диана Павловна

Студент

Пастухов Александр Михайлович

Студент

Потешкин Сергей Александрович

Студент

Сальникова Алена Игоревна

Студент

Пензенский государственный университет

Факультет информационных технологий и электроники, Пенза, Россия

E-mail: physics@pnzgu.ru

Приводятся результаты экспериментальных исследований спектров фотолюминесценции (ФЛ) p-i-n структур на основе GaAs с массивами двойных асимметричных квантовых точек (ДАКТ) InAs/GaAs(001), полученных методом самоформирования в процессе МОС-гидридной эпитаксии при пониженном давлении, а также спектров фоточувствительности (ФЧ) меза-фотодиодов, сформированных на основе указанных структур. В спектрах ФЛ при 300 и 77 К, а также в спектрах ФЧ при 300К проявляются особенности, связанные, соответственно, с излучательными рекомбинационными и абсорбционными оптическим переходами между основными состояниями в КТ. В зависимости фототока от напряжения обратного смещения на фотодиоде при монохроматическом фотовозбуждении КТ на длине волны, соответствующей энергии оптического перехода между основными размерно-квантованными состояниями электронов и дырок в КТ большего размера, обнаружены 3 максимума, связанных с туннельными оптическими переходами из основных состояний дырок в КТ большего размера на основные состояния электронов в КТ меньшего размера с поглощением и испусканием оптических фононов, а также с бесфононными туннельными переходами. Проводится качественное сравнение полученной экспериментальной кривой фотопроводимости с теоретической полевой зависимостью вероятности 1D- диссипативного туннелирования (см. рис., где кривая (1) соответствует эксперименту, а кривая (2) – теории [1,2]). Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ 0748-2020-0012.

Литература

- F.V. Kusmartsev, V.D. Krevchik, M.B. Semenov, D.O. Filatov et.al., JETP Letters, 104 (6), 392 (2016).

- Леггет Э.Дж., Ларкин А.И., Овчинников Ю.Н., Кревчик В.Д., Семенов М.Б., Жуковский В.Ч., Филатов Д.О. и др. Управляемое диссипативное туннелирование. Туннельный транспорт в низкоразмерных системах. М.: Физматлит. 2011-2012, 495 С.