Определение параметров доменной структуры по МСМ-изображениям

Синкевич А.И.

студент магистратуры

Тверской государственный университет, физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: artem.sinkevich2602@gmail.com

Доменная структура (ДС) магнетика определяется его микромагнитным состоянием [1]. Анализируя параметры ДС, можно определить микромагнитные характеристики образца, в том числе локальные характеристики гетерогенной структуры. Самыми распространенными способами выявления ДС являются методы оптической и магнитно-силовой микроскопии (МСМ).  Метод МСМ отличается бóльшим разрешением и тем, что данные получают на основе анализа полей рассеяния ДС на минимальной высоте от поверхности. В результате сканирования мы получаем визуальное изображение полей рассеяния, которое так же представляет собой текстовый файл с данными, содержащими координаты траектории зонда при его втором (магнитном) проходе (рис. 1).

а 						 б

Рис.1. МСМ-изображение ДС на базисной плоскости монокристалла SmCo5 и текстовый файл с данными о траектории зонда.

Целью данной работы было разработать алгоритм автоматизированного анализа данных МСМ-сканирования базисной плоскости одноосных магнетиков, для определения средней ширины поверхностных доменов. Наличие этих данных позволит в дальнейшем рассчитать поверхностную плотность энергии доменных границ.

Стандартным способом оценки средней ширины доменов при анализе оптических изображений является метод случайных секущих [1]. В нем набираемые для статистики значения ширины доменов пропорциональны длине случайных секущих, проведенных по изображению, отнесенной к количеству пересечений этими секущими доменных границ. Для МСМ-изображений роль секущих заменяют линии сканирования зонда, а число пересечений с доменными границами определяется количеством локальных максимумов и минимумов вдоль линии сканирования.

Полученные в работе значения ширины доменов по данным МСМ хорошо коррелируют с результатами аналогичного анализа средствами оптической микроскопии. Показано, что при анализе МСМ-изображений на базисной поверхности магнетиков с анизотропией «легкая ось» необходимо учитывать высоту на которой регистрируются МСМ-профили полей рассеяния.

Литература

- Пастушенков Ю.Г. Магнитная доменная структура. Количественный анализ микромагнитных параметров: Монография. Тверь: Тверской государственный университет, 2007. 151 с.