Эффект гигантского отрицательного магнитосопротивления

гольмий-марганцевого сульфида HoXMn1-XS

Харьков А.М.*, Ситников М.Н., Гельгорн А.В.

Кандидат физико-математических наук, Доцент

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Институт космической техники, Красноярск, Россия

*e-mail: khark.anton@mail.ru

Гольмий-марганцевый сульфид HoXMn1-XS с гигантским магнитосопротивлением относится к новым магнитным сульфидным соединениям гольмия и марганца, обладающих эффектом гигантского магнитосопротивления (т.е. с особыми магнитоэлектрическими свойствами), которые могут быть использованы в качестве составляющих компонент сенсорной техники, магнитной памяти и спинтроники.

Рис. 1.  Сопротивление HoXMn1-XS с х = 0.1 измеренное без поля (2) и в магнитном поле Н = 8 kOe (1) (а). Магнитосопротивление от температуры (b).

Замещение марганца редкоземельным элементом в соединениях HoXMn1-XS [1] приведет к сдвигу f- уровня. Здесь возможно несколько вариантов, f- уровень попадает в зону проводимости, и электрон переходит с Re иона не на d- уровень редкоземельного иона, а в зону проводимости, оставаясь связанным с донором. Если концентрация подобных центров невелика, меньше критической концентрации для образования примесной зоны или порога протекания, то вещество останется полупроводником. В случае расположения f- уровня в запрещенной зоне вблизи химпотенциала, возможно появление экстремумов в температурной зависимости сопротивления при смещении химпотенциала в условиях повышения температуры [2].

Замещение марганца трехвалентным ионом вызовет электронное допирование и может индуцировать орбитальное упорядочение, что приведет к расщеплению электронной плотности состояний. В зависимости от расположения уровня Ферми относительно расщепленной плотности состояний электросопротивление может меняться в несколько раз [3].

Рис. 2. Сопротивление HoXMn1-XS с х = 0.05 измеренное без поля и в магнитном поле Н = 8 kOe.

На рис. 1 и рис. 2 представлены температурные зависимости электросопротивления, измеренные без поля и в магнитном поле. Магнитосопротивление определено по формуле , где  (Н = 0) – электросопротивление в нулевом магнитном поле,  (Н  0) – электросопротивление в заданном магнитном поле.

Магнитосопротивление для составов с х = 0.05 и х = 0.1 указывает, что в синтезированных веществах в области температур 100 K – 300 K наблюдается эффект гигантского отрицательного магнитосопротивления с максимальным эффектом ГМС в магнитном поле Н = 8 kOe величина H, % составляет -100 % и -80 % соответственно.

В твердых растворах HoXMn1-XS обнаружен острый максимум в проводимости по температуре, который смещается в сторону низких температур в магнитном поле. Обнаружена смена знака магнитосопротивления с ростом температуры ниже и выше комнатной температуры. Полученные результаты могут использоваться в качестве перспективных материалов для спинтроники, в качестве составляющих компонент сенсорной техники, магнитной памяти на основе эффекта ГМС для широкой области температур и магнитных полей.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-42-243002 р_мол_а и гранта Президента РФ № МК-620.2021.1.2.

Литература

1.  Nonuniform Magnetic States and Electrical Properties of Solid Solutions / S.S. Aplesnin, A.M. Kharkov, E.V. Eremin et al. // IEEE Transactions on magnetics. 2011. Vol. 47. P. 4413-4416.

2. Исследование транспортных свойств катион-замещенных твердых растворов YbXMn1-XS / С.С. Аплеснин, О.Б. Романова, А.М. Харьков, А.И. Галяс // ФТТ, 2015. Т. 57. С. 872-876.

3. Peters R., Kawakami N. Orbital order, metal-insulator transition, and magnetoresistance effect in the two-orbital Hubbard model // Phys. Rev. В., 2011. Vol. 83. P. 125110.