Сравнение магнитных свойств Mn-Co людвигитов

Даниил Владимирович Попов

Студент 
Казанский Федеральный Университет
Институт Физики, Казань, Россия

E-mail: kazan-city.dvpopoff@yandex.ru

Оксибораты с общей формулой M122+M23+BO5, где М1 и М2 — ионы металла, принадлежат к семейству людвигитов. Элементарная ячейка данных соединений содержит 4 формульные единицы, а ион металла находится в октаэдрическом кислородном окружении. Так как ионы двухвалентного и трехвалентного металла занимают четыре неэквивалентные позиции в элементарной ячейке, в людвигитах наблюдаются различные магнитные состояния, распределение зарядовой плотности, структурные и магнитные переходы [1, 2].

В данной работе изучались магнитные свойства бимагнитных людвигитов, содержащих в качестве ионов металла Mn и Co в соотношениях 3:1, 2:1 и 1:1. Монокристаллы людвигита с соотношением Mn:Co=3:1 и Mn:Co=1:1 имели форму вытянутых многогранных призм (иголки), где кристаллографическая ось c направлена вдоль иголки. Людвигит с соотношением Mn:Co=2:1 был поликристаллом. Измерения намагниченности были поведены на установке PPMS-9 в магнитных полях до 9Тл в температурном диапазоне 2-300 К в режимах охлаждения в нулевом магнитном поле (ZFC) и в магнитном поле (FC). На рисунке 1a приведены петли гистерезиса , зарегистрированные при температуре 10К.  В случае кристаллов измерения проводились в двух ориентациях: ось с параллельна и перпендикулярна внешнему магнитному полю. В кристаллических образцах петли гистерезиса присутствуют только при измерении в перпендикулярной ориентации магнитного  поля относительно оси c кристалла. На рисунке 1b  показана обратная температурная зависимость магнитной восприимчивости для трех соединений. Проведена оценка эффективного магнитного момента и сравнение с теоретическими расчетами.

Рис.1. Сравнение магнитных характеристик марганец-кобальтовых людвигитов а) петли гистерезиса b) температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости

1. Knyazev Yu.V. Crystal structure and magnetic properties of Mn substituted ludwigite Co3O2BO3 // JMMM. 2012, 324, p. 923–927

2. Moshkina E.M. Magnetic structure of Cu2MnBO5 ludwigite: thermodynamic, magnetic properties and neutron diffraction study// J. Phys. Condens. Matter. 2017, 29, p. 245801.