Магнитные свойства ферритов-шпинелей с тройным замещением

Шипкова Е.Д.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: Shipkova_liza@mail.ru

Ферриты-шпинели являются широко применяемыми материалами в различных областях. Они используются в высокочастотных устройствах, трансформаторах и элементах индуктивности, магнитных устройствах записи [1]. Кроме того, шпинели могут быть использованы и для биомедицинских целей, например, при адресной доставке лекарств или гипертермии [2]. В последнее время стремительное развитие технологий требует модернизации материалов, для улучшения их свойств и увеличения функциональности. Особый интерес вызывает возможность варьировать магнитные свойства ферритов-шпинелей, вводя в них атомы замещения. Ранее свойства Ni-Zn ферритов-шпинелей при комнатной температуре были исследованы на кафедре магнетизма физического факультета МГУ [3].

В данной работе исследуются ферриты-шпинели на основе трех элементов (Ni, Zn и Co) с различным соотношением между замещающими атомами. Образцы были разделены на 3 серии, в каждой из которых фиксировалась концентрация одного из замещающих элементов: Ni0,3Zn0,7-xCoxFe2O4; Zn0,3Ni0,7-xCox Fe2O4; Co0,3Ni0,7-xZnxFe2O4. Концентрация двух других элементов изменялась в пределах от х = 0,0 до х = 0,7.

Были исследованы зависимости магнитных свойств образцов (намагниченности насыщения и коэрцитивной силы при разных температурах) от концентрации компонент. Образцы представляли собой порошки, запечатанные в пластиковые капсулы размером около 4мм*4мм*0,5мм и ламинированные для предотвращения перемещения частиц во время измерений. Все измерения проведены на вибрационном магнитометре (VSM фирмы LakeShore модель 7407) в магнитном поле ±16 кЭ в температурном диапазоне от 100К до 300К.

Полученные результаты подтверждают, что намагниченность насыщения, как и коэрцитивная сила, возрастают при низкой температуре (100К). При комнатной температуре увеличение концентрации замещающего компонента Co приводит к увеличению значений намагниченности насыщения и коэрцитивной силы, а увеличение концентрации Zn в качестве заместителя способствует уменьшению величины коэрцитивной силы и немонотонному поведению намагниченности насыщения.

Литература

[1] Zhenfeng Liu, Honglong Xing, Ye Liu, Huan Wang, Hanxiao Jia, Xiaoli Ji, Hydrothermally synthesized Zn ferrite/multi-walled carbon nanotubes composite with enhanced electromagnetic-wave absorption performance, J. of alloys and compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.317

[2] M.A. Almessiere, A.V. Trukhanov, F.A. Khan, Y. Slimani, N. Tashkandi,
V.A. Turchenko, T.I. Zubar, D.I. Tishkevich, S.V. Trukhanov, L.V. Panina, A. Baykal, Correlation between microstructure parameters and anti-cancer activity of the [Mn0.5Zn0.5](EuxNdxFe2-2x)O4 nanoferrites produced by modified sol-gel and ultrasonic methods, J. Ceramics international, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.230

[3] D.P. Sherstyuk, A. Yu Starikov, V.E. Zhivulin, D.A. Zherebtsov, S.A. Gudkova, N. S. Perov, YuA. Alekhina, K.A. Astapovich, D.A. Vinnik, A.V. Trukhanov, Effect of Co content on magnetic features and SPIN states IN Ni–Zn spinel ferrites, J. Ceramics international, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.063