Компьютерное моделирование гистерезисных свойств поликристаллических плёнок с варьируемым фактором качества

Фещенко А.А.

студент

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия

E–mail: asynikname@mail.ru

Одной из распространённых особенностей поликристаллических магнитных плёнок, полученных методом магнетронного распыления, является структурно обусловленная перпендикулярная составляющая в магнитной анизотропии. Конкурируя с анизотропией формы она приводит к образованию так называемого «закритического» состояния при факторе качества Q=K(/2(Ms2 (K( - константа перпендикулярной анизотропии, Ms – спонтанна намагниченность) несколько меньшим единицы [1]. Признаками «закритического состояния являются скошенная петля гистерезиса (рис.1,а) и наличие специфической доменной структуры типа «страйпы» Данный эффект, в частности, наблюдался нами в плёнках CoxW100-x, осаждённых на стеклянные подложки в интервале концентраций 5<x<12. [2].

Настоящая работа посвящена микромагнитному моделированию магнитной структуры и гистерезисных свойств поликристаллических пленок, фактор качества которых варьируется вблизи значений, соответствующих закритическому состоянию. Плёнка аппроксимировалась совокупностью магнитоодноосных многогранников Воронова с характерным размером 10 нм. Ориентация осей перпендикулярной анизотропии варьировалась вблизи нормали к плоскости плёнки по закону нормального распределения. Расчеты проводились в программном пакете mumax3 для пленок с изменяемыми толщеной L (4 - 320 нм) и фактором качества Q (0,01-0,05). Полученные результаты частично приведены на рисунках 1 б,в. Они отражают изменение характерных параметров петель гистерезиса в зависимости от толщины плёнок. Параллельный анализ доменной показал, что «страйп» домены, а значит и «закритическое» магнитное состояние реализуются при L>100 нм. Это хорошо коррелируют с экспериментальными данными, полученными на плёнках Co-W.

Рис. 1. Расчётная петля гистерезиса (а), толщинные зависимости остаточной намагниченности (б) и коэрцитивной силы (в) для значений фактора качества: 0,025 – кривые 1; 0,4 – кривые 2

Благодарность выражается проф. В.О. Васьковскому и доценту Н.А. Кулеш за научное руководство и помощь в работе.

Литература

- Свалов А.В., Курляндская Г.В., Хаммер Х., Савин П.А., Тутынина О.И. Изменение «закритического» состояния плёнок Ni75Fe16Cu2Mo4, полученных радиочастотным напылением // ЖТФ. -2004. -Т.74,вып.7. -С.62-65.

- Feshchenko A. A. et al. Effect of temperature on the hysteresis properties of Co-W films on different substrates //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2313. – №. 1. – С. 030014.