Структура и свойства Fe-C нанокомпозита, полученного при высоких давлениях и высокой температуре

Заяханов В.А., Фунтов К.О.

Аспирант, 2 года обучения

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: zayakhanov.vladimir@gmail.com

Нанокомпозит ядро@оболочка на основе карбида железа (Fe-C) с одной или двойной оболочкой имеет множество высокотехнологических применений. Интересно, что системы Fe-C имеют более высокую намагниченность (∼140 emu/g) по сравнению с различными типами чистых металлов, оксидов и сплавов. Это свойство очень важно в наномедицине [1]. Также в работе ​​[2] была показана клеточная биосовместимость нанокомпозита Fe7C3@C. Таким образом, нанокомпозит ядро@оболочка Fe-C очень перспективен в наномедицине. Динамика механизма превращения ферроцена в нанокомпозит Fe-C при давлении P = 8 ГПа, температурах Т ≤ 1600 °C и при временах изотермической выдержки (10 – 20 секунд) была исследована нами ранее [3]. Целью данной работы было изучение механизма разложения ферроцена при более длительных изотермических временах выдержки t от 10 до 10000 секунд при давлении P = 8 ГПа и температуре T = 900 °C. Установлено, что основными продуктами разложения ферроцена при P = 8 ГПа и T = 900 °С при временах выдержки t вплоть до 10000 секунд являются различные кристаллические фазы карбидов и оксидов железа, заключенные в матрицу из аморфного углерода Fe7C3@FexOy@C.

Рис. 1. А) Микрофотография Fe7C3@FexOy@C (t =1000 с) и Б) элементный анализ Fe7C3@FexOy@C (t =1000 с)

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-72-00095) в части анализа порошковых рентгенограмм, проведения мёссбауэровских и рамановских экспериментов, обработке и анализу результатов, и Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части экспериментов по просвечивающей электронной микроскопии нанокомпозитов.

Автор выражает благодарность за руководство и значительную помощь в работе к.ф.-м.н. Старчикову С.С. и проф. д.ф.-м.н. И.С. Любутину, Васильеву А.Л. за электронно-микроскопические исследования, а также проф. Давыдову В.А. и. Агафонову В.Н за предоставленные образцы, за советы и ценные замечания при работе.

Литература

1.	Yu J. et al. Magnetic Reactive Oxygen Species Nanoreactor for Switchable Magnetic Resonance Imaging Guided Cancer Therapy Based on pH-Sensitive Fe5C2@Fe3O4 Nanoparticles // ACS Nano. 2019. Vol. 13, № 9. P. 10002–10014.

2.	Davydov V. et al. Solid state synthesis of carbon-encapsulated iron carbide nanoparticles and their interaction with living cells // J. Mater. Chem. B. 2014. Vol. 2, № 27. P. 4250–4261.

3.	Baskakov A.O. et al. Mechanism of Transformation of Ferrocene into Carbon-Encapsulated Iron Carbide Nanoparticles at High Pressures and Temperatures // Inorg. Chem. 2018. Vol. 57, № 23. P. 14895–14903.