Высококоэрцитивное состояние в наноструктурированных сплавах систем Pr-Fe-B и Sm-Co

Мальцева В.Е., Уржумцев А.Н.

Студент, аспирант

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

viktoria.maltseva@urfu.ru

Магнитотвердые материалы и изготовляемые из них постоянные магниты находят широкое применение в современных высокоточных измерительных комплексах и системах, энергетике, космической технике, бытовых устройствах. Конструкционные материалы широко применяются в атомной энергетике, газо- и нефтедобыче.

Практическое применение наноструктурированных сплавов в этих областях требует детального понимания процессов перемагничивания, в зависимости от которых пути достижения высококоэрцитивного состояния будут различаться. Вопрос о процессах перемагничивания в быстрозакаленных сплавах исследовался неоднократно, однако, окончательно однозначного ответа до сих пор нет.

Целью работы является исследование механизмов перемагничивания в быстрозакаленных наноструктурированных сплавах систем Pr-Fe-B и Sm-Сo.

В качестве образцов были синтезированы сплавы систем Pr-Fe-B и Sm-Co5 на основе интерметаллида типа Sm-Co5. Сплавы получены методом индукционного плавления в кварцевом тигле исходных компонентов с последующей разливкой на железный и медный диски соответственно со скоростью вращения дисков 30 м/с. Быстрозакаленные сплавы системы Pr-Fe-B подвергались отжигу в вакууме при температуре 675℃ в течение 30 минут для получения оптимальных магнитных свойств. Измерения магнитных гистерезисных свойств проводились посредством измерительных установок MPMS XL 7 и DynaCool 9 Т (рис. 1).

Рисунок 1. Петли магнитного гистерезиса систем Pr2Fe14B и SmCo5

Несмотря на то, что быстрозакаленные наноструктурированные сплавы обеих систем являются изотропными, а магнитокристаллическая анизотропия одноосной и получены одним методом, механизмы перемагничивания в каждой из систем оказались разными. Предположительно, разница процессов перемагничивания обусловлена различным соотношением констант анизотропии и констант межзеренного обменного взаимодействия. Подробнее о механизмах перемагничивания и полученных результатах будет рассказано в докладе.

Авторы выражают благодарность Андрееву С.В. и Волегову А.С. за помощь в синтезе сплавов, проведении измерений и обсуждении полученных результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 20-32-90211/20.