Исследование магнитной релаксации микроразмерного порошка
дипольного антиферромагнетика LiDyF₄ выше точки Нееля

Андреев Г.Ю.

студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Российская Федерация

e-mail: ujif28@mail.ru

Концентрированные кристаллы LiReF4 (Re – редкоземельный ион) представляют значительный интерес для физики магнетизма как модельные объекты [3] и как пример гигантской магнитострикции [1]. Монокристалл LiDyF4 является дипольным
XY-антиферромагнетиком, TN = 0,610(15) K, плоскость лёгкого намагничивания перпендикулярна оси с. Кристаллическая симметрия относится к пространственной  группе I41/a, элементарная ячейка содержит два магнитоэквивалентных иона Dy3+ в узлах с точечной симметрией S4 [3]. Полевая зависимость магнитострикции в направлении (100) в диапазоне постоянных полей 0–80 кЭ приложенных вдоль того же направления (100) достигает значений Δl/l ~ 10−2 при температурах 2 К и 5 К [2].

Микроразмерный порошок LiDyF4 был синтезирован следующим образом: порошки-прекурсоры – 0.121 г LiF и 0.642 г DyF3, – держались под давлением 4·10−3 Па три часа при 150°С для удаления влаги, а затем спекались 18 часов при температуре 600°С в атмосфере аргона. Характеризация образца проводилась методами порошковой рентгеновской дифракции и оптической микроскопии.

Магнитные измерения были проведены на вибрационном магнитометре VSM установки PPMS в диапазоне температур 2-300 К и внешних магнитных полей 0-90 кЭ. Для микроразмерного порошка LiDyF4 при температурах ниже 7 К обнаружен так называемый гистерезис-бабочка, или гистерезис с двумя петлями, смыкающимися в нуле (см. рис. 1). Площадь этого гистерезиса растёт с уменьшением температуры [4].

Рис. 1. Гистерезис микропорошка LiDyF4 при Т = 2 К

Исследование кинетики электронных моментов проведено времяразрешённым методом измерения намагниченности на том же вибрационном магнитометре VSM установки PPMS. Внешнее поле изменялось от 0 кЭ до рабочего значения в 12 кЭ со скоростью 173 Э/с. Измерения намагниченности начинались в момент установления рабочего значения поля. То же самое проделано и для размагничивания из поля 90 кЭ до поля 12 кЭ. Время магнитной релаксации τ получено аппроксимацией экспоненциальной функцией M(t) = A + B · exp (−t/τ). Ранее, при температуре 5 К, были получены значения времён магнитной релаксации порядка 20 с [4]. Сейчас получена экспериментальная температурная зависимость времён продольной релаксации в интервале температур 2-7 К  для намагничивания и для размагничивания, которая носит экспоненциальный характер (см. рис. 2.). Значения времён релаксации меняются от 50 до 6 с.  Природа данного поведения электронных моментов микроразмерного порошка LiDyF4 является предметом для дальнейших исследований.

Рис. 2. Символы: экспериментальная температурная зависимость времён магнитной релаксации микроразмерного порошка LiDyF4; кружки: для намагничивания, квадратики: для размагничивания Линия: аппроксимация функцией Аррениуса τ (T) = τ0 exp (T0/T) τ0 = 3,0(9)c; T0 = 5,3(7) К

Литература

- Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения. М., 1987.

- Романова И.В., Абе С., Гильмутдинов И.Ф., Киямов А.Г., Кораблёва С.Л., Матсумото К., Нужина Д.С., Семакин А.С., Убуката К., Тагиров М.С. Низкотемпературные магнитоупругие свойства монокристаллов тетрафторидов редких земель YbLiF4 и DyLiF4 в сильных магнитных полях // Тезисы докладов XXXVIII Совещания по физике низких температур (НТ-38) 17-22 сентября 2018г. Ростов-на-Дону, 2018. С. 52-53.

- Aminov L.K., Malkin B.Z., Teplov M.A. Magnetic Properties of Nonmetallic Lanthanide Compounds // Handbok on the Physics and Chemistry of Rare Earths Vol. 22. 1996. P. 295-506.

- Andreev G.Yu., Kiyamov A.G., Korableva S.L., Rodionov A.A., Romanova I.V., Semakin A.S., Tagirov M.S. Abnormal Magnetism of Nano- and Microscaled Tetrafluorides LiTbF4 and LiDyF4 // Modern Development of Magnetic Resonance Abstracts of the International Conference and Workshop Diamond-based Quantum Systems for Sensing and Quantum Information : Kazan, 2020. P. 158.