Синтез и исследование тонкоплёночного гетероэпитаксиального искусственного антиферромагнетика на базе L10-фазы соединения PdFe

Акатов А.Э., Пасынков М.В., Буссе А.А., Гумаров А.И., Янилкин И.В.

Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

arturakatov@yandex.ru

В докладе описываются синтез и исследования статических и динамических магнитных свойств тонкой эпитаксиальной пленки соединения FePd в тетрагональной L10-фазе и трехслойная гетероэпитаксиальная структура FePd(10нм)/W/FePd(10нм). Тонкопленочные структуры синтезированы на подложке MgO (001) методом молекулярно-пучковой эпитаксии в сверхвысоковакуумной камере – либо соиспарением из высокотемпературных ячеек (PdFe) либо испарением электронным пучком (W). Кристаллическая структура отдельных слоев изучена методом рентгеноструктурного анализа, состав – методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Магнитные свойства полученных объектов исследованы методами вибрационной магнитометрии, стационарного и времяразрешенного магнитооптического эффекта Керра при комнатной температуре образца. Форма петель гистерезиса однозначно свидетельствует об успешном синтезе искусственного антиферромагнетика: намагниченность оказывается близка к нулю при приближении к нулевому значению магнитного поля. Петли получены при магнитном поле, перпендикулярном плоскости гетероструктуры, что свидетельствует о перпендикулярной магнитной анизотропии обоих слоев FePd в трехслойной гетероструктуре.

Исследована фотоиндуцированная прецессия намагниченности – как одиночной пленки FePd, так и трехслойной антиферромагнитной структуры (рисунок). Отметим, что в идентичных условиях как амплитуда наблюдаемых сигналов, так и регистрируемая частота прецессии различаются. Измерены и проанализированы зависимости частоты прецессии намагниченности от величины приложенного магнитного поля. Определены параметр затухания прецессии, а также сила связи между ферромагнитными слоями. Синтез искусственного антиферромагнетика на базе L10-фаз соединения FePd открывает новые возможности для создания на базе родственных структур перспективных материалов для магнитных носителей информации сверхвысокой плотности записи.

Работа выполнена при поддержке за счет субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности № 0671-2020-0050.