Наблюдение статической и динамической магнитострикции в монокристаллах LiDyF4 и LiTmF4

Парфишина А.С.1, Дуглав А.В.1, Киямов А.Г.1, Кораблева С.Л. 1, Некрасов М.Г1, Романова И.В.1, Тагиров М.С1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

Институт физики, Казань, Россия

2Академия наук Республики Татарстан, Институт прикладных исследований, Казань, Россия

E–mail: arina.parfishina@gmail.com

Исследование соединений, обладающих гигантской магнитострикцией и родственными ей магнитострикционными эффектами, ведётся со второй половины прошлого века [1]. Они применяются в качестве мощных генераторов ультразвука и магнитострикционных датчиков перемещения [1].

Альтшулером и др. было обнаружено, что некоторые соединения тетрафторидов, активированных редкоземельными ионами, обладают анизотропной магнитострикцией, причем её величина сильно зависит от направления приложенного магнитного поля [2]. В монокристалле ван-флековского парамагнетика LiTmF4 наблюдалась рекордная магнитострикция при гелиевых температурах, её величина составляла 10-3 во внешнем магнитном поле 1 Тл [2]. Таким образом, подобные монокристаллы двойных фторидов также могут применяться в ультразвуковых генераторах, которые в перспективе могут использоваться для разработки нефтегазовых месторождений.

В данной работе исследовалась магнитострикция в двух монокристаллах: в ван-флековском парамагнетике LiTmF4 и в антиферромагнетике LiDyF4 [3]. Они оба обладают тетрагональной структурой шеелита CaWO4, пространственная группа симметрии С4h6 (I41/a) [3]. Эксперименты проводились при гелиевых температурах и в диапазоне магнитных полей 0 – 8 Тл, которые обеспечивала экспериментальная установка Physical Property Measurement System (PPMS) Quantum Design.

Измерения проводились методом акустического резонанса: в монокристаллах LiTmF4 и LiDyF4 возбуждались звуковые колебания как с помощью внешнего пьезоэлектрического элемента (кварца), так и на собственных частотах образцов. Изменения размеров каждого образца во внешнем магнитном поле фиксировались как относительный сдвиг резонансной частоты.

В результатах представлены измерения как статической, так и – впервые – динамической магнитострикции. Было обнаружено, что динамическая магнитострикция в антиферромагнетике LiDyF4 проявляется во внешнем переменном магнитном поле до 3.4 Тл на частоте 5.662 МГц, а в ван-флековском парамагнетике LiTmF4 эффект наблюдается в магнитных полях свыше 2.3 Тл на частоте 6.441 МГц.

Кроме того, была измерена температурная зависимость коэффициента теплового расширения в монокристаллах LiDyF4 и LiTmF4 в нулевом поле в диапазоне температур 5 – 300 К.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), грант №18-42-160012 p_a

Литература

1. Белов, К.П. Магнитострикционные явления. Материалы с гигантской магнитострикцией. // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – №. 3. – С. 112-117.

2. Al'tshuler, S.A. Giant magnetostriction in the Van-Vleck paramagnet LiTmF4 / S.A. Al'tshuler, V.I. Krotov, B.Z. Malkin // Sov. Phys. JETP Lett.  – 1980. – V.32. – P. 214-216

3. Romanova, I.V.  Multipole Interactions in a LiTmF4 Single Crystal /  I.V. Romanova, B.Z. Malkin, M.S. Tagirov // Opt. and Spectrosc. – 2014. –  V.116. – P.897-905.