Динамика намагниченности в поверхностном слое брэгговского зеркала

Белькова Александра Владимировна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

belkova.av18@physics.msu.ru

Введение

В последние несколько десятилетий изучение спиновых волн (СВ) в магнитных материалах вызывает большой интерес ввиду возможности сверхбыстрого возбуждения  и контроля оптическими методами [1] , а также перспектив практического применения - создания приборов для быстрого чтения и считывания информации, высокочувствительных сенсоров магнитного поля и химических веществ, элементов Булевой логики [2,3]. Важной задачей является управление различными параметрами СВ: частотой, фазой и амплитудой. Развитие технологий создания структур нанофотоники, таких как плазмонные решетки, фотонные кристаллы, позволило увеличить эффективность взаимодействия света с веществом. Объединение их с магнитными материалами открыло новые пути управления взаимодействия света с магнитными системами.

В данной работе исследуются условия оптического возбуждения  СВ в магнитной фотонной структуре (структура 1), состоящем из слоя (120 нм ) железного граната (ЖГ), Брэгговского зеркала, содержащего 7 пар слоев   (TiO2/SiO2) и подложки из ГГГ. Проводится анализ амплитуды, частоты и фазы возбуждаемых спиновых волн.

Результаты и обсуждения

Исследование прецессии намагниченности в структуре 1 и чистой пленке ЖГ той же толщины проводилось методом двухцветной техники накачки-зондирования (рис. 2). Образец помещался в постоянное внешнее магнитное поле. Предварительно измерялись спектры пропускания и угла поворота Фарадея (рис. 1)

Рис. 1 Спектры пропускания и угла поворота Фарадея

Минимум пропускания находится в диапазоне длин волн от 700 до 800 нм, что соответствует запрещенной зоне структуры 1. При этом максимум угла Фарадея наблюдается на длине волны ~ 630 нм, усиливающийся на дефектной моде в слое граната. Спектры позволяют определить диапазон длин волн, при которых в образце возможно эффективное возбуждение СВ.

Рис. 2 Схема экспериментальной установки накачки-зондирования

Измерения проводились при фиксированном значении внешнего магнитного поля 100 мТл, длина волны луча-накачки при измерении МФК варьировалась от 580 нм до 653 нм.В результате были измерены прецессия намагниченности (рис. 3), как в структуре 1, так и в пленке ЖГ.

А                                                                                 Б

Рис. 3 А -  зависимость прецессии намагниченности от времени при различных величинах длин волн луча накачки в МФК; Б - зависимость прецессии намагниченности в чистой пленке ЖГ.

Исходя из данных, представленных на рис. 3, максимум амплитуды прецессии достигается на длине волны 633 нм.  Продемонстрировано усиление амплитуды прецессии намагниченности в 14 раз, определены частоты прецессии, параметры затухания.
Литература

- Ветошко П. М. и др. Регистрация магнитокардиограмм крыс с помощью сенсора магнитного поля на основе феррит-гранатовых пленок //Медицинская техника. – 2016. – №. 4. – С. 15а18.

- Ignatyeva D. O. et al. Magnetooptical surface plasmon resonance sensor based on dielectric Bragg mirror with metal cover //2015 9th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (METAMATERIALS). – IEEE, 2015. – С. 127-129.

- IV Savochkin, M J ̈ackl, VI Belotelov, IA Akimov, MA Kozhaev, DA Sylgacheva, AI Chernov, AN Shaposhnikov, AR Prokopov, VN Berzhansky, et al. Generation of spin waves by a train of fs-laser pulses: a novel approach for tuning magnon wavelength. Scientific reports, 7(1):1–10, 2017.

- Stupakiewicz, A.; Szerenos, K.; Afanasiev, D.; Kirilyuk, A.; Kimel, A. V. Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium. Nature 2017, 542, 71−74.