Моделирование магнитных скирмионов на плоских решетках с различной структурой

Васильев Е.В.1, Пержу А.В. 1

Студент, 2 курс магистратуры

1Дальневосточный федеральный университет, 
Школа естественных наук, Владивосток, Россия
E–mail: vasilev.eva@students.dvfu.ru

В работе, с помощью Монте-Карло моделирования [1], были исследованы магнитные вихревые текстуры – скирмионы [3], которые возникают в магнитных системах из-за конкуренции между прямым обменным взаимодействием и взаимодействием Дзялошинского – Мория (ДМ). Исследование магнитных скирмонов является перспективным направлением в области хранения данных. Так как скирмионы топологически стабильны, они могут использоваться в качестве носителей информации в новом типе магнитных носителей – беговой памяти. На фундаментальном уровне скирмионы являются модельными системами для топологически защищенных спиновых текстур и могут рассматриваться как аналог топологически защищенных состояний, подчеркивая роль топологии в формировании сложных состояний конденсированного состояния.

В данной работе рассматривается спиновая модель Гейзенберга [2], с помощью алгоритма Метрополиса. Были изучены плоские решетки с прямым обменом и взаимодействием Дзялошинского – Мория между спинами и изучено влияние типа решетки на поведение спиновых систем. Исследованы следующие типы решеток: шестиугольная решетка типа «медовые соты» с 3 ближайшими соседями (БС), квадратная решетка с 4 БС и гексагональная или треугольная решетка с 6 БС.

Рис. 1. Скирмионы, полученные в ходе Монте-Карло моделирования на треугольной, квадратной и шестиугольной решетках соответственно.

Анализ данных, полученных во время моделирования Монте-Карло, проводился с использованием сверточной нейронной сети для распознавания различных фаз спиновой системы в зависимости от параметров моделирования, таких как ДМ (D), внешнее магнитное поле (B). На основе этих данных были построены фазовые диаграммы (D, B). Как известно, одна из особенностей практического применения скирмионов в том, что они обычно устойчивы в узкой области низких температур и внешних магнитных полей. Поэтому, основываясь на данных фазовых диаграмм, возможно выбрать подходящие параметры, которые существенно влияют на свойства системы и приводят к образованию различных фаз, которые обеспечивают различные функциональные возможности для использования в спинтронике.

Работа выполнена при поддержке Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 075-00400-19-01.

Литература

- Landau D. P., Binder K. A guide to Monte Carlo simulations in statistical physics // Cambridge university press, 2014.

- Mattis D. C. History of magnetism // The Theory of Magnetism I. – Springer, Berlin, Heidelberg. 1981. P. 1-38.

- Skyrme T. H. R. A non-linear field theory // Selected Papers, With Commentary, Of Tony Hilton Royle Skyrme. 1994. P. 195-206.