Конференция «Ломоносов 2021»

Секция «Физика»

Многослойные микропровода на основе переходных и редкоземельных материалов

Погорелец Ю.С., Белянин А.Е., Коплак О.В.

инженер

Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E-mail: pogorelets.yuri@gmail.com

Новым направлением использования магнитов последнего поколения со сверхвысокой магнитной энергией является создание прототипов медицинских магнитных нано и микроманипуляторов [1-3]. В [2] показана принципиальная возможность использования магнитного пинцета на основе сплава FeCoB-PrDy для магнитного позиционирования магнитомеченных биологических объектов. Использование многослойных микропроводов на основе сплавов редкоземельных сверхсильных магнитов 3 поколения, открывают новые возможности для инженерии микромагнитных концентраторов магнитного поля, способных прецизионно манипулировать биологическими микрообъектами. В работе исследованы микропровода, диаметром 80 μm, полученные методом экстракции висящей капли расплава FeCoB-PrDy. При сверхбыстром охлаждении расплава формируются двуслойные микропровода, состоящие из железного ядра и ферримагнитной оболочки, которые демонстрировали узкую петлю магнитного гистерезиса (рис. 1а).

Рисунок 1 Петля магнитного гистерезиса микропроводов FeCoB-PrDy: а – до отжига, б – после отжига при Т= 900 °С, с - после напыления слоя железа. Магнитное поле направлено вдоль образца.

Отжиг при температуре 900 °С приводит к увеличению доли кристаллической фазы и увеличению коэрцитивной силы Нс более 1Т (рис. 1б). Методом магнетронного напыления нами был создан слой железа, покрывающий отожжённый микропровод. Сложный вид пели гистерезиса указывает на наличие двух компонент - «жесткой» и «мягкой» фаз (рис. 1в). В работе обсуждается баланс обменных взаимодействий в сложных сплавах PrDy(FeCo)B до и после отжига. А также влияние дополнительного покровного слоя железа на магнитные свойства микропроводов.

- Morgunov R.B., Koplak O.V., et al., Core-shell ferromagnetic microwires extracted from PrDyFeCoB and GdPrDy(FeCo)B melts // JMMM. 2020, 497, 166004.

- Morgunov R., Koplak O., Focused magnetization in sharpened rare-earth microwires with four switchable magnetic states // Mat.Lett. 2020, 273, 127954.

- Koplak O.V., Morgunov R.B. Exchange bias and spin-reorientation transition in α-Fe/PrDyCoFeB core/shell microwires // Mat. Sci. and Eng.B. 2021, 263, 114845.