Исследования электрофизических свойств гранулированных нанокомпозитов Cox(MgF2)100-x

Ивков С.А., Домашевская Э.П., Середин П.В., Голощапов Д.Л., Барков К.А.

ВГУ, физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: ivkov@phys.vsu.ru

Исследования особенностей структурных и электромагнитных свойств многослойных наносистем и гранулированных нанокомпозитов остаются актуальными до настоящего времени. Многие научные группы из различных стран мира занимаются исследованиями эффекта туннельного магнетосопротивления (ТМС) и аномального эффекта Холла в гранулированных нанокомпозитах различных составов металл-диэлектрик [1-4].

В лаборатории физики твердого тела ВГТУ в процессе ионно-лучевого распыления в атмосфере аргона были получены в едином цикле композиты металл-диэлектрик Cox(MgF2)100-x в широком диапазоне относительного содержания металлического кобальта к диэлектрику MgF2 (16 ≤ x ≤ 59) на стеклянных подложках. Толщины получаемых таким образом слоев гранулированных композитов варьировались в пределах (1 - 4) мкм (рисунок 1а, 1б, 1в).

В предыдущих работах [5] мы исследовали структурные свойства представленных нанокомпозитов с помощью метода рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, растровой электронной микроскопии и др. В данной работе мы провели исследования электрофизических свойств нанокомпозитов Cox(MgF2)100-x.

Исследования магниторезистивного эффекта осуществлялось непосредственным измерением электросопротивления образцов при изменении внешнего магнитного поля. Для осуществление этой задачи использовалась установка ECOPIA HMS-3000 для измерения концентрации и подвижности заряда, удельного сопротивления и эффекта Холла. В комплектацию устройства входила сертифицированная магнитная установка с магнитной индукцией в 0,553 Тл.

На рисунке 2а представлена концентрационная зависимость электрического сопротивления образцов разного состава нанокомпозитов Cox(MgF2)100-x. Концентрационная зависимость удельного сопротивления полученных нанокомпозитов типична для композитных систем металл – диэлектрик. В интервале от 32 до 42 ат. % наблюдается резкое уменьшение сопротивления при небольшом изменении относительного атомного состава композита. Такое изменение сопротивления соответствует порогу протекания (перколяции), когда нанокристаллы Со начинают контактировать между собой. Образцы с составами х, соответствующими  области перколяции, проявляют магниторезистивный эффект разной величины (рисунок 2б).

Нанокомпозит Co27(MgF2)73  со значением х=27 проявил максимальный эффект туннельного магнетосопротивления, равный 5 % в поле 5 кЭ.  Максимальное значение ТМС в образце с концентрацией кобальта  х=27 ат℅ совпадает с началом образования нанокристаллов кобальта в композитах при этом значении х на ситалловых подложках [5].

Литература

[1] Y. Cao, A. Umetsu, N. Kobayashi, S. Ohnuma, H. Masumoto. Tunable frequency response of tunnel-type magneto-dielectric effect in Co-MgF2 granular films with different content of Co // Appl. Phys. Lett. 111, 122901 (2017); https://doi.org/10.1063/1.4985335

[2] Mitsunori Miyamoto, Toshiya Kubo, Yuta Fujishiro, Kenta Shiota, Makoto Sonehara, Toshiro Sato. Enhancement of Faraday effect of transparent ferromagnetic Co-MgF2 granular film by introducing Fabry–Pérot resonant Structure // IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials. Volume 138, Number 12, pages 655–661, DOI: 10.1541/ieejfms.138.655

[3] Yang Cao, Nobukiyo Kobayashi, Shigehiro Ohnuma, Hiroshi Masumoto. Large tunneling magneto-dielectric enhancement in Co(Fe)MgF2 granular films by minor addition of Si // Appl. Phys. Lett. 117, 072904 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0014137

[4] Hanae Kijima-Aoki, Yang Cao, Nobukiyo Kobayashi, Saburo Takahashi, Shigehiro Ohnuma, Hiroshi Masumoto. Large magnetodielectric effect based on spin-dependent charge transfer in metal–insulator type Co-(BaF2) nanogranular films // Journal of Applied Physics 128, 133904 (2020); https://doi.org/10.1063/5.0021636

[5] Домашевская Э.П., Ивков С.А., Ситников А.В., Стогней О.В., Козаков А.Т., Никольский А.В. Влияние относительного содержания металлической компоненты в диэлектрической матрице на образование и размеры нанокристаллов кобальта в пленочных композитах Cox(MgF2)100-x // Физика твердого тела 61:2(2019), 211-219; DOI:10.21883/FTT.2019.02.47115.211

# Text boxes

Рис. 1а Микрофотография РЭМ скола композита

Co16(MgF2)84 на подложке ситалла

Рис. 1в Микрофотография РЭМ скола композита

Co59(MgF2)41 на подложке ситалла

Рис. 1б Микрофотография РЭМ скола композита

Co37(MgF2)63 на подложке ситалла

Рис. 2б Концентрационная зависимость магниторезистивного эффекта образцов системы Cox(MgF2)100-x

Рис. 2а Концентрационная зависимость электрического сопротивления образцов системы Cox(MgF2)100-x