Метод прецизионного формирования массивов поликристаллических алмазных мембран

Мартьянов А.К., Седов В.С.

Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
E–mail: martyanov@nsc.gpi.ru

Алмаз имеет широкий спектр возможных применений в биомедицине, электронике и квантовой оптике [1,2]. Для некоторых из таких применений требуются не объемные материалы, а тонкие прозрачные пленки с толщиной в диапазоне от сотен нанометров до десятков микрометров [3]. Такие пленки, локально отделенные от подложки, называются «мембранами» [4]. При этом сохранившаяся часть подложки служит прочным каркасом для поддержания хрупкой мембраны. Подобные алмазные мембраны находят своё применение в оптике [5], а также для изготовления чувствительных датчиков давления [6]. В данной работе массив поликристаллических алмазных мембран был сформирован с использованием шаблона, сформированного лазерным лучом на покрытых алюминиевой маской подложках кремния диаметром 2 дюйма.

Так, на первом этапе на подложке Si методом плазмохимического осаждения из газовой фазы в смесях «метан-водород» (установка ARDIS-100, 2,45 ГГц, ООО «Оптосистемы», г. Троицк) была синтезирована поликристаллическая алмазная пленка высокого качества. Толщина пленки и скорость роста контролировались с помощью метода лазерной интерферометрии [7]. В результате роста на верхней стороне подложки Si образовался сплошной поликристаллический алмазный слой толщиной 12 мкм.

Металлический подслой Ti толщиной 0,1 мкм и маскирующий слой Al толщиной 2 мкм были сформированы на нижней стороне подложки Si с помощью электронно-лучевого физического осаждения из газовой фазы (Evotec BAK 761). Группа отверстий в слое Al была сформирована ​​с помощью эксимерного KrF-лазера CL-7100 (ООО «Оптосистемы», длина волны λ = 248 нм). На поверхности образца формировалось пятно с однородным распределением энергии по пучку, диаметр которого изменялся дискретно от 150 до 300 мкм с шагом 25 мкм. Плотность энергии лазера составляла 1,5 Дж/см2 и превышала порог абляции алюминия и кремния. С помощью описанного метода было сформировано 50 отдельных окон. Селективное удаление подложки Si сквозь сформированные окна осуществлялось методом плазмохимического травления с использованием индуктивно-связанной плазмы на установке PLASMA TM5 (13,56 МГц). Образование мембран было подтверждено исследованием РЭМ с обеих сторон образца. На нижней стороне подложки Si наблюдалась серия отверстий (рис. 1a).

Разница между радиусом окна в Al-маске и результирующим радиусом мембраны (рис. 1b) составляла ~ 20 мкм. Таким образом, принимая во внимание толщину протравленного слоя Si, равную 150 мкм, угол наклона боковых стенок отверстий был оценен в 7,7°. По изображениям РЭМ (рис. 1c) и спектрам комбинационного рассеяния алмазной мембраны (рис. 1d) было подтверждено, что структура и фазовый состав поликристаллического алмаза устойчивы к процессам, необходимым для формирования мембран.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №19-72-00194).

Рис. 1: Изображения РЭМ сформированной алмазной мембраны со стороны подложки (а), со стороны алмазной плёнки (b), детальное изображение РЭМ сформированной алмазной пленки (с) и ее спектр комбинационного рассеяния (d).

Литература

1.	Sedov V. et al. Diamond composite with embedded YAG:Ce nanoparticles as a source of fast X-ray luminescence in the visible and near-IR range // Carbon. 2021. Vol. 174. P. 52–58.

2.	Pasternak D.G. et al. Low-Temperature Silicon-Vacancy Luminescence of Individual Chemical Vapor Deposition Nanodiamonds Grown by Seeding and Spontaneous Nucleation // physica status solidi (a). Wiley Online Library, 2020. P. 2000274.

3.	Janssens S.D., Drijkoningen S., Haenen K. Ultra-thin nanocrystalline diamond membranes as pressure sensors for harsh environments // Applied Physics Letters. American Institute of Physics, 2014. Vol. 104, № 7. P. 073107.

4.	Windischmann H., Epps G.F. Properties of diamond membranes for X‐ray lithography // Journal of Applied Physics. American Institute of Physics, 1990. Vol. 68, № 11. P. 5665–5673.

5.	Sedov V.S. et al. Laser-Assisted Formation of High-Quality Polycrystalline Diamond Membranes // Journal of Russian Laser Research. 2020.

6.	Salvatori S. et al. Thin Diamond Film on Silicon Substrates for Pressure Sensor Fabrication // Materials. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. Vol. 13, № 17. P. 3697.

7.	Sedov V.S. et al. Deposition of diamond films on Si by microwave plasma CVD in varied CH4-H2 mixtures: Reverse nanocrystalline-to-microcrystalline structure transition at very high methane concentrations // Diamond and Related Materials. Elsevier, 2020. Vol. 109. P. 108072.