Спин зависимое рассеяние электронов в модифицированных твердых растворах манганита лантана

Волков Д.В.

НИИ физики ЮФУ

Южный федеральный университет,

НИИ физики, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: dvvolkov@sfedu.ru

В физике магнитоэлектрических явлений идет спровоцированный развитием спинтроники активный поиск сред, обеспечивающих тесную взаимосвязь зарядовых и спин-модулированных подсистем. Наиболее перспективным и многогранным в этой связи представляется явление магнитосопротивления. Технически значимые результаты получены при исследовании процессов гигантского (ГМС) и колоссального магнитосопротивления, происходящих в анизотропных пространственно неоднородных и гетероструктурах. Ранее показано, что эффект гигантского магнитосоопротивления (ГМС) проявляет себя в различных неоднородных средах на основе La1-xAxMnO3 [1-5]. В данной работе синтезированы твердые растворы (ТР) на основе Bi1-xLaxMnO3 модифицированные стехиометрически оксидами Fe2O3 и CoO. Модификацию ТР проводили в соответствии с формулой Bi0.5La0.5Mn1-xZxO3 с шагом x =0.05, 0.1, 0.15, Z-соответствующий ион. Все объекты исследования получены двухстадийным твердофазным синтезом (T1=800 ⁰С, t=10ч и T2=950 ⁰С, t=10ч) с последующим спеканием (Tсп=1020 ⁰С, t=2,5ч). Фазовый состав и полноту синтеза контролировали при помощи рентгеновской дифракции на длине волны CoKα, с помощью дифрактометра ДРОН-3. На каждой стадии технологического процесса проводилась поэтапная оптимизация условий образования ТР. Измерения диэлектрических характеристик проводились при Т=80 К и диапазоне частот от 20 Гц до 1 МГц при помощи прецизионного измерителя импеданса Agilent E4980A. Используемые модификаторы оказывают значимый эффект на этапе фазообразования и рекристаллизации, о чем свидетельствует характер микроструктуры керамик. Так, при введении модификаторов снижается средний размер зерен (до 22%), что свидетельствует о преобладании процесса возникновения новых центров кристаллизации над их ростом. Снижение размера микроструктуры также свидетельствует о росте её дефектности и изменении масштаба формируемых неоднородностей. Предварительные данные указывают на наличие в исследуемом материале значительного отрицательного магнетосопротивления вплоть до 17%, величина которого зависит от концентрации и вида используемого модификатора. В работе обсуждается природа наблюдаемых явлений, их связь с фазовыми состояниями и полиморфизмом объектов. «Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032), (БА30110/20-3-07ИФ)» с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета.

Литература

1. Husain, Shahid & Bhat, Irshad & Khan, Wasi & Alkhtaby, Lila. Structural and dielectric properties of La0.8Te0.2MnO3. Solid State Communications. 157. 29. (2013).

2. S. Jin, T. H. Tiefel, M. McCormack, R. A. Fastnacht, R. Ramesh, L. H. Chen. Thousandfold Change in Resistivity in Magnetoresistive La-Ca-Mn-O Films. Science 264, 413, (1994)

3. R. Mahesh, R. Mahendiran, A. K. Raychaudhuri, and C. N. R. Rao, Giant magnetoresistance in bulk samples of La1-xAxMnO3 (A= Sr or Ca). J. Solid State Chem., 114, 297, (1995)

4. A. Seffar, J. Fontcuberta, B. Martlnez, J.L. Garcla-Mufioz, S. Pifiol, X. Obradors Giant magnetoresistance in ceramic perovskites La-L-Ca-MnO (L = Y,ad) J. of Magnetism and Magnetic Materials, 157/158, 260-261, (1996)

5. А.В. Павленко, А.В. Турик, Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина, Г.М. Константинов Магнитодиэлектрический эффект в керамике Bi1/2La1/2MnO3, Письма в ЖТФ, 2013, том 39, вып. 1