Моделирование поведения растворов и расплавов полимеров при больших периодических деформациях с использованием модифицированной реологической модели Виноградова-Покровского

Черпакова Н.А.

Старший преподаватель, кандидат физ.-мат. наук

Алтайский государственный педагогический университет, Институт информационных технологий и физико-математического образования, Барнаул, Россия

e-mail: nadja-cherpakova@mail.ru

Изучение поведения течений растворов полимеров в области нелинейной вязкоупругости позволяет более точно оценить адекватность реологических моделей и подробнее описать реологические свойства материала [1].

Существует большое количество реологических моделей различного типа, некоторые уже потеряли свою актуальность, другие же используются до сих пор. На сегодняшний день актуальным является оценка точности реологических моделей в режиме больших периодических деформаций [2]. Не все реологические модели показывают в этом режиме такой же результат, что и в режиме малых периодических деформаций. В работе для анализа свойств материалов в области нелинейной вязкоупругости применяется модифицированная реологическая модель Виноградова-Покровского [3].

Было проведено моделирование колебаний, как с большой, так и с малой амплитудой, когда предполагается, что полимерный образец подвергался деформациям с заданной частотой по гармоническому закону. При увеличении амплитуды деформирования было обнаружено, что нелинейный отклик уже не имеет форму правильной гармоники и на левом фронте явно наблюдается появление «ступеньки». При сравнении теоретической и экспериментальных зависимостей наблюдается количественное совпадение расчётной зависимости с экспериментальными данными. При построении фигур Лиссажу нелинейность в режиме больших периодических деформаций, проявляется как искажение эллипса в фигуры различной формы, что так же соответствует и другим модельным представлениям [3], и экспериментальным данным. Стоит отметить, что достаточно простая модель, дает хорошее соответствие экспериментальным данным. При описании градиентной зависимости сдвиговой вязкости и первой разности нормальных напряжений, эта модель демонстрирует только качественное соответствие расчетных зависимостей и экспериментальных данных.

Список литературы

- Ильин С. О., Малкин А. Я., Куличихин В. Г. Применение метода высокоамплитудных гармонических воздействий для анализа свойств полимерных материалов в нелинейной области механического поведения // Высокомолекулярные соединения Серия А. 2014. т. 56. № 1. С. 99–112.

- Randy H. Ewoldt1, Peter Winter1, Jason Maxey2, and Gareth H. McKinley, Large amplitude oscillatory shear of pseudoplastic and elastoviscoplastic materials, Rheologica Acta, February 2010, Volume 49, Issue 2, pp 191–212.

- Ю. А. Алтухов, А. С. Гусев, Г. В. Пышнограй, К. Б. Кошелев Введение в мезоскопическую теорию текучих полимерных систем: монография/ АлтГПА, Барнаул, 2012, 121 с

- Pivokonsky R. Two Ways to Examine Differential Constitutive Equations: Initiated on Steady or Initiated on Unsteady (LAOS) Shear Characteristics / R. Pivokonsky, P. Filip, J. Zelenkova // Polymers. – 2017. – Vol. 9. – P. 205.