Управление спиновыми волнами в магнонных диэлектрических микрорезонаторах ультракороткими лазерными импульсами

Храмова А.Е. 1,2, Кобецкий М. 3, Акимов И.А. 3,6, Савочкин И.В. 1,2, Кожаев М.А. 1,4, Шапошников А.Н. 5, Бержанский В. 5, Звездин А.К. 1,4, Байер М. 3,6, Белотелов В.И. 1,2

1Российский квантовый центр, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

3 Технический Университет Дортмунда, германия

4 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Россия

5 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Россия

6 Институт Иоффе РАН, Россия
E–mail: *ae.khramova@gmail.com

В настоящее время большое значение имеют исследования в области магноники. Практическое применение спиновых волн быстро развивается как альтернатива существующим методам передачи цифровой информации [1].

В данной работе исследовано взаимодействие между резонансами спиновых волн в частотной и импульсной областях. Было изучено поведение магнитостатических спиновых волн в железо-гранатовых микродисках разного диаметра, возбуждаемых последовательностью ультракоротких лазерных импульсов. Последовательность ультракоротких лазерных импульсов создавала кумулятивный эффект при приближении собственной частоты динамики намагниченности к частоте повторения лазерных импульсов, приводящий к квазистационарным магнонным колебаниям в микродисках, что позволяло наблюдать интерференционные эффекты и возбуждать различные магнонные моды. В диске диаметром 300 мкм была обнаружена интерференция спиновых волн от краев диска (рис. 1а). Также было показано, что в диэлектрических дисках с большим диаметром возбуждались преимущественно обратные магнитостатические волны (рис. 1а). При уменьшении диаметра дисков возбуждались моды различных типов (BMVSW и MSSW) за счет большей локализации электромагнитной энергии в небольших дисках (рис. 1б, рис. 1в, рис. 1г) [2,3]. Было продемонстрировано двукратное усиление амплитуд некоторых первых магнитостатических мод с частотой, близкой к частоте пучка накачки, по сравнению с другими модами (рис. 1б).

| а | б |
| --- | --- |
| в |
| г |

Рис. 1. а) Зависимости амплитуды прецессии намагниченности от приложенного магнитного поля для диска 300 мкм при четырех положениях луча накачки; б) зависимость амплитуды прецессии намагниченности от магнитного поля для дисков 10 мкм, 20 мкм и 45 мкм; в) пространственное распределение амплитуды спиновой волны для диска 20 мкм при H = 3.01 кЭ (нижний резонансный пик поля) и при H = 3.14 кЭ (верхний резонансный пик поля) г) пространственное распределение амплитуды спиновой волны для диска 10 мкм при H = 3,07 Э (г) (пик нижнего резонанса поля) и при H = 3,12 Э (д) (пик резонанса верхнего поля).

Авторы благодарят междисциплинарную научно-образовательную школу Московского Университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (18-2-6-202-1) и Фонда «Базис» (20-52-27 12047).

Литература

- 1. Gündoğan, Mustafa, et al. "Solid state spin-wave quantum memory for time-bin qubits." Physical review letters 114.23 (2015

- Edwards, Eric RJ, et al. "Magnetostatic spin-wave modes of an in-plane magnetized garnet-film disk." Journal of Applied Physics 113.10 (2013

- Savochkin, I. V., et al. "Generation of spin waves by a train of fs-laser pulses: a novel approach for tuning magnon wavelength." Scientific reports 7.1 (2017)