Исследование способа переработки отходов прокатной окалины

Кудрявцева Т.С.

Студентка, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kudryavtseva.t@edu.spbstu.ru

Переработка промышленных отходов имеет несколько преимуществ: она решает экологические проблемы и одновременно повышает экономическую эффективность.  Отходы металлургического производства часто считают нежелательным материалом, которые пригодны только для утилизации. Однако, они часто содержат компоненты практически в таком же количестве, что и в первичных материалах.  Данный факт подчеркивает актуальность вторичной переработки отходов для превращения их в ценный ресурс, что способствует развитию экономики замкнутого цикла.

Одним из видов отходов металлургического производства является прокатная окалина. Из-за высокого содержания железа прокатная окалина находит практическое применение в качестве вторичного сырья для производства стали. Незначительный объём прокатной окалины используется цементными заводами и в нефтехимии. Однако, в связи с повышенным интересом в последнее время к главной составляющей прокатной окалины – магнетиту, область её практического применения может быть существенно расширена.

Целью исследования стала оценка рециклинга прокатной окалины.

Материалом для исследования послужила немагнитная прокатная окалина с завода по изготовлению низкоуглеродистой стали. В качестве связующего выступил пластик марки ПЭТ. Химический состав окалины был определен на энергодисперсионном микроанализаторе Oxford. Рентгенофазовый анализ определялся на дифрактометре BRUKER D8 Advance.

Рентгенофазовый состав прокатной окалины показал наличие гематита (86 – 96 %) и магнетита (0,8 – 14 %) на обеих сторонах образца. Согласно результату химического состава прокатной окалины, основным ее компонентом является железо (74 %). Но также образец прокатной окалины содержит легирующие элементы, такие как алюминий (0,26 – 0,76 %), кремний (0,7 – 1,71 %), хром (0,56 – 0,58 %) и марганец (0,32 – 1,44 %).

Ранее проанализированная прокатная окалина была брикетирована совместно с пластиком марки ПЭТ с целью получения вторичных материалов, которые могут быть использованы в выплавке стали. Прокатная окалина измельчалась на дробилке КИД, пластик измельчался до фракции 2-3 мм. В ходе этого исследования были изготовлены образцы методом брикетирования, где в качестве пластификатора был выбран парафин.

Предполагалось, что данные брикеты могут быть использованы в качестве шихтового материала для последующей переработки в сталеплавильных процессах. Однако, проанализировав литературу, выяснилось, что данный способ не может быть подходящим для дальнейшего применения. Согласно исследованиям, при нагревании пластика выше 220°C выделяются токсические вещества, а именно углекислый газ, метан, этилен, ацетилен, формальдегид и ацетальдегид [1]. Следовательно, необходимо обеспечить улавливание и дальнейшую переработку этих газов. Другим вариантом является использование окалины в качестве адсорбента.

На данном этапе продолжаются исследования по поиску подходящего способа рециклинга прокатной окалины.

Литература

- Freire, M. T. de A., Castle, L., Reyes, F. G. R., & Damant, A. P. Thermal stability of polyethylene terephthalate food contact materials: Formation of volatiles from retail samples and implications for recycling // Food Additives & Contaminants. 1998. No. 15(4). P. 473 – 480.